Содержание

| АНАЭРОБНЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ ........................ | 2 |
| --- | --- |
| Область применения……………………………………………….. | 3 |
| Рекомендации по выбору………………………………………….. | 4 |
| Физико-химические свойства………………………….................. | 11 |
| Подготовка изделия………………………………………………… | 18 |
| Пропитывающие анаэробные композиции……………………………. | 19 |
| Анаэробные прокладки………………………………………................... | 23 |
| Активаторы………………………………………………………………… | 24 |
| Упаковка, хранение, транспортирование……………………….. | 25 |
| Техника безопасности……………………………………………... | 25 |
| АКРИЛОВЫЕ КЛЕИ ……………………………………………… | 27 |
| Клей ультрафиолетового отверждения Квант-401…………………… | 27 |
| Двухкомпонентные акриловые клеи…………………………. | 28 |
| Однокомпонентные акриловые клеи………………………… | 30 |
| Техника безопасности…………………………………….. | 32 |
| Упаковка, хранение, транспортирование……………… | 32 |
| ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ РЕМОНТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ……………………………………………………………. | 33 |
| Клеи-компаунды…………………………………………………………... | 33 |
| Подготовка поверхности…………………………………. | 36 |
| Приготовление ремонтных материалов……………….. | 38 |
| Нанесение ремонтных материалов……………………... | 38 |
| Отверждение……………………………………………….. | 39 |
| Меры безопасности………………………………………... | 39 |
| Герметизирующие композиции для ремонта паропроводов | 40 |
| Электроизоляционные заливочные композиции…………... | 41 |
| ЦИАНАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ……………………………………... | 43 |
| Технология склеивания…………………………………... | 44 |
| Упаковка, хранение, транспортирование……………… | 44 |
| Технические характеристики……………………………. | 45 |
| Рекомендации по выбору………………………………… | 45 |
| Техника безопасности…………………………………….. | 46 |

Анаэробные уплотняющие композиции

Анаэробные уплотняющие композиции представляют собой жидкие составы различной вязкости, способные длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отверждаться при комнатной температуре (15-35оС) в узких зазорах металлических изделий с образованием прочного полимерного слоя.

Основой анаэробных композиций являются полимеризационноспособные соединения акрилового ряда, для которых характерна высокая скорость превращения в пространственно сшитые полимеры. В состав композиций входят ингибирующие и инициирующие системы, обеспечивающие их длительное хранение и быстрое отверждение при применении. В зависимости от рецептуры композиции содержат различные загустители, модификаторы, красители и другие добавки.

Уплотняющие составы обладают высокой проникающей способностью. Они обеспечивают:

- плотное заполнение микродефектов сварных швов, литья, прессованных изделий, изделий из металлических порошков;

- уплотнение с высокой степенью герметичности;

- фиксацию взаимного положения деталей с различными видами соединений (резьбовыми, фланцевыми, с гладкими поверхностями);

- антикоррозионную защиту уплотняемых деталей.

Выпускаемые композиции различаются по прочности, термической и химической стойкости. Они обеспечивают работоспособность узлов и механизмов при эксплуатации их в контакте с органическими растворителями, агрессивными средами в широком интервале температур и давлений.

Анаэробные композиции – универсальные конструкционные материалы, обладающие комплексом свойств:

- жизнеспособность в течение длительного времени (более 1 года);

- широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +280 оС);

- регулируемая вязкость и прочностные характеристики;

- стойкость к воздействию воды, масел, моторных топлив, смазок органических растворителей, кислот, щелочей и других химических веществ.

Скорость отверждения и время достижения максимальной прочности соединения зависят от температуры окружающей среды. Понижение температуры ниже 15оС замедляет полимеризацию, поэтому необходимо использовать активатор. Некоторые марки анаэробных композиций способны полимеризоваться при температуре до минус 10оС.

На качество уплотнения герметизируемого изделия оказывают влияние: чистота обработки поверхности, величина зазора, площадь склейки, загрязненность маслом, режим отверждения и прочие факторы.

По влиянию на скорость отверждения композиции материалы условно делятся на три группы:

- активные (медь, сплавы меди);

- нормальные (железо, углеродистые стали, цинк);

- пассивные (высоколегированные стали, алюминий, золото, титан и его сплавы, материалы с антикоррозионными покрытиями, пластмассовые изделия).

При хранении композиции необходимо избегать попадания в нее металлов переменной валентности (железа, меди и др.): наличие их в количестве 10-4-10-5 % снижает стабильность состава при хранении и может привести  к преждевременной полимеризации.

##### Область применения

Анаэробные композиции нашли широкое применение в различных областях   деятельности.

Они применяются:

- для контровки, стопорения резьбовых соединений;

- для фиксации скользящих соединений;

- для уплотнения резьбовых и фланцевых соединений;

- для конструкционного склеивания;

- для пропитки пористого литья, сварных швов, прессованных изделий;

- для герметизации гладких цилиндрических соединений.

1) Контровка и герметизация резьбовых соединений.

Анаэробные композиции широко применяются для стопорения и контровки резьбовых соединений любого диаметра взамен разнообразных, применяемых для этих целей механических приспособлений. Это простой, надежный и экономичный способ придания резьбовым соединениям устойчивости к  действию вибрации, тряски, ударных нагрузок.

Полностью заполняя пространство между витками резьбы, отвержденная композиция способствует равномерному распределению нагрузки по всей ее длине, устраняет утечку газа, жидкости.

Для соединений, не требующих разборки, необходимо выбирать анаэробный состав, обладающий высокой прочностью на сдвиг. В случае последующей разборки соединения целесообразно применять низко- и среднепрочные составы.

2) Фиксация скользящих соединений

К таким соединениям относятся подшипники, заглушки, шестерни, втулки и другие виды соединения металлических поверхностей.

Посадка с “натягом” при соединении деталей требует дорогостоящей механической обработки с жесткими допусками, тяжелого прессового оборудования. При сборке возникают напряжения, деформация валов, втулок, повышается процент брака.

Использование анаэробных композиций позволяет перейти на посадку с зазором, отказаться от накатки валов при одновременном увеличении предела прочности на сдвиг.

3) Уплотнение трубных резьб и фланцевых соединений.

Обычные средства уплотнения (механические, приспособления из металла, резины и др.), как правило, изготовляются из дефицитных материалов, требуют больших затрат труда и средств. Они часто оказываются технически непригодными: разрушаются под действием вибрации и нагрузок, растворяются в агрессивных жидкостях, загрязняют рабочую среду.

Для уплотнения анаэробные композиции могут применяться в двух видах:

1) чистом – уплотнительным материалом является только анаэробная    композиция;

2) комбинированном – анаэробная композиция наносится на металлическую прокладку.

В зависимости от способа применения анаэробные составы обеспечивают:

1) уплотнение, выдерживающее давление газов до 40 МПа, жидкостей до 60 МПа;

2) тряску;

3) вибрацию.

4) Герметизирующие прокладки

Анаэробные герметизирующие прокладки предназначены для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Они представляют собой высоковязкий состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

5) Пропитка пористого литья, сварных швов, прессованных изделий.

Анаэробные композиции применяются для устранения микродефектов (пор, трещин) в местах сварки деталей, изготовленных из проката, литья и прессованием. Для этой цели используются низковязкие анаэробные композиции (вязкость: 10-20 мПа∙с).

При наличии дефектов более 0,07 мм возможна комбинированная пропитка. Изделия, предварительно пропитанные низковязкой композицией, уплотняются дополнительно анаэробным составом вязкостью до 200 мПа∙с.

6) Композиция ультрафиолетового ортверждения Аатерм-50УФ

Композиция предназначена для герметизации гладких цилиндрических соединений. Она способна быстро отверждаться в узком зазоре или на поверхности изделия в присутствии кислорода воздуха под воздействием УФ-излучения.

При использовании Анатерм-50УФ, благодаря наличию в составе люминесцирующего красителя, можно осуществлять люминесцентный контроль качества нанесения композиции в условиях автоматизированного поточного производства мелких деталей.

##### Рекомендации по выбору

Анаэробные композиции являются готовым продуктом, который наносится непосредственно на деталь.

Для правильного выбора марки композиции необходимо учитывать вязкость состава и величину зазора между уплотняемыми деталями.

Высоковязкую композицию трудно равномерно распределить в малом зазоре, а низковязкая не будет удерживаться в большом зазоре и вытечет до момента отверждения. Соотношения между этими величинами следующие:

| (Вязкость состава)∙106, м2/с | Величина зазора, мм |
| --- | --- |
| 5-20 | До 0,07 |
| 100-150 | 0,10-0,15 |
| 150-500 | 0,05-0,20 |
| 500-800 | 0,06-0,25 |
| 1000-3000 | 0,10-0,35 |
| 3000-5000 | 0,10-0,45 |
| Свыше 5000 | 0,25-0,60 |

Вязкость композиции в исходном состоянии уменьшается в 5-6 раз в зависимости от температуры среды. Этот температурный “разброс” вязкости необходимо учитывать при использовании анаэробных составов.

При герметизации и контровке соединений рассчитывается предел прочности на сдвиг при трении (τр )через момент отвинчивания (Мр) на резьбовой паре с учетом величины зазора, размера резьбы и ширины нанесенного слоя.

Исходя из прочности, выбирается марка состава, обеспечивающего необходимую герметичность и неразборчивость или возможность демонтажа. Зависимость Мр от τр, приведенная на рисунке 6, облегчает выбор нужной марки анаэробной композиции для обеспечения разборки соединения стандартным ключом.

Пример: резьбовая пара М24, уплотненная составом с  τр=2,5 МПа при соотношении 1/d=0,8, легко разбирается. Применение же состава с τр=10 МПа значительно затрудняет демонтаж.

Для быстрого и правильного выбора подходящей марки анаэробной композиции удобно воспользоваться приведенными ниже таблицами. Каждая из которых, объединяет группу анаэробных составов по областям применения:

- для резьбовых соединений, отличающихся прочностными показателями: от высокопрочных, использующихся для неразборных соединений, до низкопрочных, поддающихся демонтажу;

- для цилиндрических соединений;

- для пропитки пористого литья, сварных швов, прессованных изделий композиций;

- для уплотнения фланцевых соединений;

- химически стойкие анаэробные композиции.

Высокопрочные анаэробные композиции для резьбовых соединений

| Марка | УГ-7 | УГ-8 | УГ-9 | АН-117 | АН-117ВМ | АН-6В | АН-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Быстрого отверждения | Замедленного отверждения |
| Вязкость при 20оС, мПа∙с | 100-200 | >40000 (т) | 2000-4000 (т) | 800-1500 | 2000-6000 (т) | 4000-8000 | 15000-30000 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании (ст.40, М10x1,5), МПа | 12-14 | 10-16 | 10-16 | 13-16 | 12-16 | 10-16 | 8-15 |
| Время достижения ручной прочности, при 20-25 оС, мин. | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-30 | 30-60 | 30-60 |
| Время полного отверждения при 20-25 оС, час | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 12-24 | 12-24 |
| Рекомендуемая резьба до | М12 | М80 | М36 | М36 | М36 | М36 | М80 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | -60... +150 | -60… +150 | -60... +150 | -60... +150 | -60... +250 | -60... +150 | -60... +150 |
| (т) - тиксотропный |

Примечание: тиксотропность - свойство, позволяющее анаэробным композициям не стекать на  вертикальных и потолочных поверхностях. Характеризуется отсутствием подтеков и каплеобразования, что делает материалы особо эффективными для проведения специальных работ.

Среднепрочные анаэробные композиции для резьбовых соединений

| Марка | АН-1 | АН-5МД | АН-8 | АН-1у | УГ-11 | УГ-6 | АН-6К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Замедленного отверждения | Быстрого отверждения |
| Вязкость при 20оС, мПа∙с | 8-15 | 400-700 | 15000-3000 | 8-15 | 400-700 | 1000-2000 (т) | 4000-8000 (т) |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании (ст.40, М10x1,5), МПа | 8-10 | 8-12 | 2-8 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Время достижения ручной прочности, при 20-25 оС, мин. | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Время полного отверждения при 20-25оС, час | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Рекомендуемая резьба до | М5 | М6 | М80 | М10 | М36 | М36 | М36 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | -60… +150 | -60… +150 | -60… +120 | -60… +150 | -60… +150 | -60… +150 | -60… +200 |

Низкопрочные анаэробные композиции для разъемных резьбовых соединений

| Марка | АН-17 | АН-18 | УГ-2М | АН-17М | АН-8К | АН-501 | АН-114 | АН-125Ц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Замедленного отверждения | Быстрого отверждения |
| Вязкость при 200С, мПа·с | 4000-6000 | 4000-6000 | 100-300 | 2000-6000 | 4000-8000(т) | >150000 (т) | 3000-6000 | 100-200 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании (ст.40, М10x1,5), МПа | 0,5-3 | 2-4 | 3-6 | 0,5-3 | 2-4 | 1-4 | 1 | 1,5-7,0 |
| Время достижения ручной прочности, при 20-250С, мин | 30-60 | 30-60 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 20-40 | 3-8 |  |
| Время полного отверждения при 20-250С, час | 12-24 | 12-24 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 6-16 | 3-5 |  |
| Рекомендуемая резьба до | М36 | М36 | М12 | М36 | М36 | М80 |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации, 0С | -60.. +150 | -60.. +120 | -60.. +150 | -60.. +150 | -60.. +200 | -60.. +150 |  | -90.. +120 |

Анаэробные композиции для цилиндрических соединений

| Марка | УГ-8 | АН-5МД | УГ-10 | УГ-9 | АН-6В | АН-111 | АН-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Среднепрочные | Высокопрочные |
| Вязкость при 20оС, мПа∙с | 6000-25000 | 400-700 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 2000-3000 | 500-1000 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге, МПа | 10-14 | 8-12 | 20-25 | 18-25 | 18-25 | 20-30 | 16-30 |
| Время юстировки подшипника, мин, не более | 5-10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 3-5 | 3-5 |
| Время достижения ручной прочности, при 20-25 оС, мин | 10-20 | 30-60 | 10-20 | 10-20 | 30-60 | 5-10 | 5-10 |
| Время полного отверждения, при 20-25 оС, час | 5-12 | 12-24 | 5-12 | 5-12 | 12-24 | 3-8 | 3-8 |

###### Пропитывающие композиции

| Марка | АН-1 | АН-1у | АН-260 | АН-50у | УГ-7 | ПК-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 20оС, мПа∙с | 8-15 | 10-12 | 60-120 | 40-60 | 100-200 | 8-12 |
| Температура отверждения, оС | 20-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 80-100 |
| Время полного отверждения, час | 24 | 3-8 | 5-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 минут |
| Максимально уплотняемый зазор, мм | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| Температурный диапазон эксплуатации | -196…+150 | -196…+200 | -60…+150 |

###### Анаэробные композиции для уплотнения фланцевых соединений

| Марка | Анатерм-501 | Анатерм-501М | Анатерм-505 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость, мПа∙с | Более 100000 | 50000-300000 | 15000-25000 |
| Предел прочности при отрыве, МПа | 2-5 | 3-10 | 3-7 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | -60…+150 | -60…+150 | -60…+150 |
| Максимальный зазор, мм | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

###### Химически стойкие анаэробные композиции

| Марка | УГ-1 | УГ-1К | УГ-3 | УГ-2Н | УГ-2С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Высокопрочные |
| Время набора полной прочности при 20оС без активатора, ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Предел прочности на сдвиг при трении на образцах из стали1Х16Н4Б (ЭП-56), МПа | 5-12,5 | 6-13,5 | 4-12 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| Свойства после выдержки при 48±2 оС в течение 10 суток вязкость, % | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 | Не более 25 | Не более 25 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа | 5-12,5 | 6-13,5 | 4-12 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| Остаточная прочность, % от исходной, после воздействия |  |  |  |  |  |
|  | конц.НМО3 в течение 15 суток | 71 | 81 | 85 | 80 | 70 |
|  | 10%-ного раствора КаОН в течение 10 суток | 45 | 46 | 85 | 30 | 20 |
| Температурный диапазон работоспособности, оС | От -253 до +200 | От -200 до +300 | От -253 до +200 |
| Скорость отверждения |  |  |  |  |  |

Сводная таблица анаэробных уплотняющих композиций, представленных в данном разделе

| Марка | Вязкость | Прочность | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокая | средняя | низкая | высокая | средняя | низкая | каталога |
| Анатерм-1 |  |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |
| Анатерм-1у |  |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |
| Анатерм-5МД |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-6 | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-6В |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-6К | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-8 | ХХХ |  |  |  | ХХХ |  |  |
| Анатерм-8К | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-17 |  | ХХХ |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-17М |  | ХХХ |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-18 |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |
| Анатерм-50у |  |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |
| Анатерм-50УФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Анатерм-111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Анатерм-112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Анатерм-114 |  |  |  | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-117 |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-117БМ |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-125Ц |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-260 |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Анатерм-501 | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-501М | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм-505 | ХХХ |  |  |  |  | ХХХ |  |
| Анатерм ПК-80 |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-1 |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-1К |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-2М |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |
| Унигерм-2Н |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |
| Унигерм-2С |  |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |
| Унигерм-3 |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-6 |  | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |
| Унигерм-7 |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-8 | ХХХ |  |  | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-9 |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-10 |  | ХХХ |  | ХХХ |  |  |  |
| Унигерм-11 |  |  | ХХХ | ХХХ |  |  |  |

###### Физико-механические свойства

Анаэробные уплотняющие композиции.

| Показатель | УГ-11 | Уг-2М | Уг-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость зеленого цвета |
| (Кинематическая вязкость)∙106 при 20 оС, м2/с | 400-700 | 100-300 | 100-200 |
| Плотность, кг/м3 | 1097 | 1062 | - |
| Объемная усадка при отверждении, % | 11 | 6 | - |
| Предел прочности при страгивании, МПа при 20 оС |  |  |  |
|  | через 1 ч | 1,6-3,5 | 3,0-4,5 | 3,0-5,0 |
|  | через 6 ч | 2,0-4,5 | 3,6-5,8 | 4,0-6,0 |
|  | через 24 ч | 2,0-4,5 | 3,6-5,8 | 4,0-6,0 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа при 20 оС |  |  |  |
|  | через 1 ч | 5,0-14,0 | 1,6-5,3 | 10,0-15,0 |
|  | через 6 ч | 7,0-18,0 | 1,6-5,6 | 10,0-19,0 |
|  | через 24 ч | 7,0-18,0 | 3,3-5,6 | 15,0-22,0 |
| при -10 оС |  |  |  |
|  | через 6 ч | 6,0-14,0 | 3,0-5,3 | - |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге (определяется на цилиндрических образцах из стали 40), Мпа |  |  |  |
|  | при -50 оС | 12,0-14,0 | 20,0 | 18,0-3,0 |
|  | при 20 оС | 11,0-15,0 | 17,0 | 19,0-24,0 |
|  | при 150 оС | 9,0-12,0 | 6,0 | 13,5-17,0 |
| Остаточная прочность, МПа после воздействия |  |  |  |
|  | 150 оС в течение 100 ч | 18,0-19,0 | 3,5-5,0 | 19,0-21,0 |
|  | 150 оС в течение 200ч | 18,0-20,0 | 4,4-6,2 | 20,0-22,0 |
|  | 150 оС в течение 300ч | 17,0-19,0 | 4,7-6,3 | 19,0-23,0 |
|  | 150 оС в течение 400ч | 16,0-18,0 | 4,8-6,2 | 20,0-22,0 |
|  | 150 оС в течение 500ч | 13,0-19,0 | 4,0-5,5 | 19,0-23,0 |
|  | 150 оС в течение 1000ч | 10,0-12,0 | 4,0-5,0 | 20,0-22,0 |
|  | 200 оС в течение 75ч | 5,0-9,0 | 3,5-4,0 | 10,0-12,0 |
|  | 250 оС в течение 5ч | 6,0-8,0 | 2,4-4,0 | 10,0-12,0 |
|  | температурного перепада от-60 до +150оС в течение 5 циклов по 1ч | 17,0-18,0 | 3,0-4,0 | 19,0-22,0 |
|  | климатического старения при 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток | 16,0-18,0 | 3,8-4,3 | 17,0-21,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | От -60 до +150 |

| Показатель | Ан-18 | Ан-6В | Ан-8 | Ан-5МД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,25 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость зеленого цвета |
| (Кинематическая вязкость)∙ 106 при 20 оС, м2/с | 4000-6000 | 4000-6000 | 15000-30000 | 400-700 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа |  |  |  |  |
|  | через 8 ч | 2-4 | 8-15 | 2-6 | 10-12 |
|  | через 24 ч | 2-4 | 8-16 | 2-8 | - |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия |  |  |  |  |
|  | 100 оС в течение 1100 ч | - | 100 | 100 | - |
|  | -60оС в течение 1300 ч | - | 100 | 100 | - |
|  | морской воды в течение 12 месяцев | - | 80 | 100 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | от -60 до +100 | от -100 до +100 | от -60 до +100 | от -60 до +150 |

Анаэробные уплотняющие композиции

| Показатель | Ан-50у | Ан-17М |
| --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,1 | 0,1 |
| Внешний вид | Жидкость от зеленого до светло-коричневого цвета |
| Плотность, кг/м3 | 1120 | 1120 |
| (Кинематическая вязкость)∙ 106 при 20 оС, м2/с | 40-60 | 2000-6000 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, через 24 часа, МПа | 5,0-9,0 | 0,5-3,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | От -60 до +150 |

| Показатель | Ан-6 | Ан-17 | Ан-125Ц |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,45 | 0,35 | 0,15 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость ярко-красного цвета | Прозрачная однородная жидкость синего цвета | Прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета |
| (Кинематическая вязкость)∙ 106 при 20 оС, м2/с | 15000-30000 | 4000-6000 | 100-200 |
| Плотность, кг/м3 | 1130 | 1120 | - |
| Объемная усадка при отверждении, % | - | - | - |
| Предельная прочность на сдвиг при отвинчивании, МПа через 24 ч после прогрева при 150оС в течение 1000 ч при 250 оС в течение 5 ч | 8,0-15,0 | 0,5-3,0 | 1,5-7,0 |
|  | - | - | - |
|  | - | - | - |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30суток после температурного перепада от -60 до +150 оС в течение 10циклов по 2 ч | 100 | 100 | - |
|  | 100 | 100 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | От -60 до +150 | От -90 до +120 |

###### Композиции повышенной термической стойкости

| Показатель | Ан-260 | Ан-117 | Ан-117ВМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Внешний вид | Жидкость красного цвета |
| Динамическая вязкость, мПа∙с | 80-200 | 800-1500 | 2000-6000 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании на конструкционной стали, МПа через 1 ч через 24 ч на стали 12Х18Н10Т через 24 ч | 12,0-14,0 | 15,0-17,5 | 17,0-18,0 |
|  | 14,5-17,0 | 17,0-21,0 | 18,0-20,0 |
|  | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 5,0-7,0 |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия 200 оС в течение 300 ч 250 оС в течение 48 ч -196оС в течение 1000 ч климатического старения при 40оС и 98-%-ной влажности в течение 30 суток температурного перепада от -60 до +150 оС в течение 10 циклов по 2 ч Воды при 100 оС в течение 72 ч(*) 10%-ного NaOH в течение 10 сут. (**) 150 оС в течение 1000 ч (**) 150 оС в течение 1000 ч (**) 150 оС в течение 1000 ч (**) 150 оС в течение 1000 ч | 25 | 98 | 100 |
|  | 25 | 65 | 95 |
|  | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 |
|  | 98 | 100 | 100 |
|  | 65 | 89 | 90 |
|  | 50 | 85 | 92 |
|  | 100 | 100 | 100 |
|  | - | 97 | 95 |
|  | 25 | 50 | 60 |
|  | 15 | 17 | 20 |
| Примечание: (*) Испытания проводились н резьбовых парах из стали 12Х18Н10Т (**) Испытания проводились в горячем состоянии |

###### Тиксотропные композиции

| Показатель | Уг-6 | УГ-8 | Уг-9 | Уг-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Внешний вид | Тиксотропная композиция |
|  | красного цвета | зеленого или синего цвета |
| Динамическая вязкость, мПа∙с при 10 об/мин | 1000-3000 | 6000-25000 | 1000-3000 | 2000-3500 |
|  | при 20 об/мин | 600-1600 | 5000-15000 | 600-1600 | - |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа через 3 ч через 24 ч | 8-12 10-14 | 8-10 10-14 | 8-12 10-16 | 10-14 12-16 |
| Предел прочности на сдвиг в цилиндрическом соединении через 24 ч, МПа | 10-14 | 18-22 | 20-25 | 12-15 |
| Остаточная прочность, МПа после воздействия 150 оС в течение 500 ч | 12-14 | 10-12 | 10-17 | 10-14 |
| 150 оС в течение 1000 ч | 9-12 | 9-12 | 10-16 | 9-12 |
| 200 оС в течение 50 ч | 10,0-14,0 | 3,6-4,8 | 6,0-10,0 | - |
| -60 оС в течение 24 ч | 12-16 | 10-12 | 10-12 | 12-16 |
| температурного перепада от -60 до +150 оС в течение 10 циклов по 2 ч | 11-14 | 10-12 | 11-16 | 12,15 |
| жидкости “Тосол” (А-40) при 110оС в течение 130 ч | 10-14 | 7-9,5 | 7-11 | 9-14 |
| машинного масла (М-63Г) при 130оС в течение 130 ч | 11-14 | 7-9 | 7-11 | 6-10 |
| 40оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток | 8-10 | 9-11 | 10-15 | - |

| Показатель | Ан-6К | Ан-8К** |
| --- | --- | --- |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,4 | 0,4 |
| Внешний вид | Тиксотропная композиция без посторонних включений |
|  | Красного цвета | Зеленого цвета |
| Динамическая вязкость при 20 оС, мПа∙с, с наполнителем | 15000-30000 | 15000-30000 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа через 3 ч через 24 ч на замасленной поверхности через 24 ч | 8,0-12,0 | 1,2-2,5 |
|  | 10,0-14,0 | 2,0-3,5 |
|  | - | 1,6-2,4 |
| Остаточная прочность,% после воздействия 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток 25 оС и морской воды в течение 12 месяцев -60 оС в течение 24 часов 150 оС в течение 1000 часов 200 оС в течение 720 часов 250 оС в течение 120 часов 300 оС в течение 5 часов температурного перепада от -60 до +150 оС в течение 10 циклов по 2 ч температурного перепада от -60 до +200 оС в течение 10 циклов по 2 ч (по жесткому режиму) машинного масла (М-63Г) в течение 168 ч | 100 | 100 |
|  | 95 | 110 |
|  | 110 | 120 |
|  | 115 | 110 |
|  | 94 | 100 |
|  | 60 | 100 |
|  | 20 | 100 |
|  | 120 | 120 |
|  | 115 | 120 |
|  | 100 | 100 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 400 | 60 |
| Примечание: *Испытания проводились на резьбовых парах, замасленных 10%-ным раствором веретенного масла в гептане. |

Примечание: Ан-8К** – анаэробная композиция малочувствительная к замасленным поверхностям.

| Марка | Ан-50УФ |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость 106 при (20±1) оС, м2/с | 25-60 |
| Предел прочности на сдвиг при трении через 5 ч, МПа | 3-8 |
| Время фотоотверждения, мин, не более | 3 |

###### Тиксотропная композиция

| Показатель | Ан-114 |
| --- | --- |
| Внешний вид | Тиксотропная композиция зеленого цвета |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при 10 об/мин, мПа∙с | 3000-6000 |
| Время достижения ручной прочности на резьбах из конструкционной стали М10Х1,5; мин | 3-8 |
| Момент страгивания на резьбах из конструкционной стали М10Х1,5; Н∙м через 3 часа через 24 часа | Не менее 8 |
|  | Не менее 12 |
| Момент отвинчивания на резьбах из конструкционной стали М10Х1,5; Н∙м | 3-12 |
| Момент страгивания/отвинчивания после выдержки резьбовых соединений 1000 ч, Н∙м при 100оС в тосоле А-40 при 90оС в машинном масле М63Г при 125оС в тормозной жидкости при 90оС | 14/12 |
|  | 15/8 |
|  | 10/4 |
|  | 12/6 |

###### Химически стойкие композиции

| Марка | Унигерм-1 | Унигерм-1К | Унигерм-3 | Унигерм-2Н | Унигерм-2С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость |
|  | красного цвета | желтого цвета | красного цвета | красного цвета | желтого цвета |
| Плотность, кг/м3 | 1220 | 1210 | 1250 | 1190 | 1200 |
| Вязкость при 20 оС, м2/с | (3000-5000)∙10-6 | (500-800)∙10-6 | (3000-5000)∙10-6 | (300-600)∙10-6 | (100-200)∙10-6 |
| Растворимость в ацетоне | полная | полная | полная | полная | полная |
| Время набора полной прочности при 20 оС без активатора, ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Усадка при полимеризации, % | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Предел прочности на сдвиг при трении на образцах из стали 1Х16НБ (ЭП-56), МПа | 5-12,5 | 6-13,5 | 4-12 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| Свойства после выдержки при 48±2 оС в течение 10 суток вязкость, % | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа | 5-12,5 | 6-13,5 | 4-12 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| Остаточная прочность, % от исходной, после воздействия воды при 100 оС в течение 3суток конц HNO3 в течение 15 суток 10%-ного раствора КОН в течение 10 суток 200 оС в течение 2 суток 250 оС в течение 5 ч 250 оС в течение 10 ч 300 оС в течение 10 ч 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток температурного перепада от -60 до +150 оС в течение 10 циклов по 2 ч | 57 | 71 | 70 | 67 | 64 |
|  | 71 | 81 | 85 | 80 | 70 |
|  | 45 | 46 | 85 | 30 | 20 |
|  | 100 | 100 | 100 | 67 | 60 |
|  | 92 | 100 | - | - | - |
|  | 79 | 86 | 100 | 70 | 68 |
|  | 30 | 45 | 54 | - | - |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт ДМ К) | 0,183 | 0,179 | 0,183 | 0,179 | 0,179 |
| Коэффициент температуропроводности, м2/ч | 0,33103 | 0,33103 | 0,33103 | 0,33103 | 0,33103 |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кгК) | 1,64 | 1,60 | 1,68 | 1,60 | 1,60 |
| Термический коэффициент линейного расширения, ά∙103, 1/ оС | 117-182 | 126-191 | 118-183 | 126-191 | 117-182 |
| Удельное электрическое сопротивление объемное, Ом м поверхностное, Ом | 2,4∙1014 | 3,4∙1013 | 1,2∙1014 | 2,0∙1011 | 1,0∙1013 |
|  | 1,1∙1017 | 4,3∙1017 | 1,9∙1018 | 2,5∙1016 | 9,6∙1016 |
| Температурный диапазон работоспособности, оС | От -253 до +200 | От -200 до +300 | От -253 до +200 |

###### Подготовка изделия

Перед нанесением анаэробной композиции, поверхность подлежащих сборке деталей тщательно счищается.

Окалина и ржавчина удаляются механическим путем, масляные и другие загрязнения – с помощью растворителей: ацетона, петролейного эфира, бензина, фреона, хлорсодержащих растворителей.

Для обезжиривания поверхности изделия ее протирают смоченным в растворителе тампонами из хлопчатобумажной ткани или поропластовыми подушками, промывают с помощью кисти, окунанием и заливкой.

Детали после гальванического покрытия можно герметизировать без предварительного обезжиривания.

Неметаллические материалы, отличающиеся большой пористостью, не обезжиривают, а зачищают шкуркой (ГОСТ-5009 или ГОСТ-6456). Остающуюся на поверхности пыль удаляют. При необходимости, после обезжиривания (зачистки) на одну из сопрягаемых поверхностей мягкой кистью наносят тонкий слой активатора с последующей выдержкой деталей при температуре 15-35оС в течение 10-25 мин (до полного высыхания). Время между нанесением активатора и анаэробного состава не должно превышать 8 ч. Если исключить возможность загрязнения обработанных активатором деталей (маслом, пылью и т.п.), можно наносить композицию через 7-10 суток.

Нанесение композиций при фиксации и герметизации.

Удобнее наносить композицию через капельницу флакона. При использовании кисти или шпателя анаэробный состав предварительно отливают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную емкость.

При больших объемах использования применяются дозаторы, позволяющие с большой точностью по объему наносить необходимое количество анаэробных композиций на детали.

Применение дозаторов позволяет снизить расход и автоматизировать процесс нанесения композиции на ремонтную поверхность.

При окончании работы не разрешается сливать композицию обратно во флакон.

Покрытые анаэробным составом резьбовые соединения, медленно поворачивая одну деталь относительно другой по часовой стрелке, а затем в противоположном направлении, добиваясь равномерного распределения анаэробной композиции. После этого производят окончательную затяжку.

При герметизации и фиксации положения фланцевых соединений тонкий слой композиции наносят на обе подготовленные поверхности. Затем фланцы по возможности медленно поворачивают колебательными движениями относительно друг друга по часовой стрелке и в противоположном направлении, после чего производят окончательную сборку.

При герметизации и фиксации положения соединений с гладкими цилиндрическими поверхностями композицию наносят на всю наружную цилиндрическую поверхность одной детали и медленно вдвигают одну деталь в другую. При больших габаритах изделия допускается нанесение состава на обе сопрягаемые поверхности.

При герметизации и фиксации положения соединений с плоскими поверхностями композицию следует тонким слоем нанести на обе сопрягаемые поверхности, соединить детали и создать давление поджатия 0,02-0,05 МПа.

При герметизации микродефектов (пропитке) поверхность детали обезжиривают (без применения хлопчатобумажных салфеток), затем деталь сушат и производят герметизацию. Активатор в этом случае не применяется. Композицию наносят с помощью поропластовых подушечек или мягкой кистью, а также окунанием, заливкой.

Анаэробную композицию наносят на место течи или на всю поверхность литых, штампованных, прессованных деталей, а при герметизации сварных соединений на всю поверхность сварного шва, захватывая 10-15мм околошовной зоны. Операцию повторяют 2-3 раза через 15-20 минут. Для ускорения процесса отверждения или при низкой температуре рабочего помещения рекомендуется термическая обработка изделия в течение 80-120 мин при 80-120оС через 30мин после последней пропитки.

Пропитку литья, изделий из порошков составом Анатерм ПК-80 осуществляют  в вакууме, а отверждают при 95-100оС.

Расход анаэробных композиций зависит от метода применения и составляет:

- 1-5г на 100 болтов в зависимости от диаметра и высоты резьбы;

- 1-5г на 100 см2 поверхности при герметизации цилиндрических соединений с зазором 0,05-0,2мм;

- 3-10г на 1кг литья при пропитке в зависимости от конфигурации изделий.

Пропитывающие анаэробные композиции предназначены:

- для устранения микропор и микротрещин в сварных швах, околошовной зоне, литье, прокате, штампованных и прессованных изделиях;

- для устранения других дефектов, имеющих размеры не более 0,07мм, в деталях, находящихся в контакте с различными жидкими и газообразными агрессивными средами, подвергающихся воздействию вибрации, ударных нагрузок в широком интервале температур и давлений.

Пропитывающие анаэробные композиции Анатерм-1 и  Анатерм-1у

Герметизация с помощью пропитывающих композиций осуществляется методом нанесения состава на изделия. Метод окунания допускается для изделий с неактивной поверхностью (алюминий, цинк, титан и др.).

### Технические характеристики

Внешний вид:

Анатерм-1 – прозрачная однородная жидкость желтого или коричневого цвета;

Анатерм-1у – прозрачная однородная жидкость от красного до темно-коричневого цвета.

| Показатель | Ан-1 | Ан-1у |
| --- | --- | --- |
| (Кинематическая вязкость)∙ 106 при 20 оС, м2/с | 9-15 | 8-15 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании на изделиях из конструкционной стали (СТ-40), МПа через 5 ч через 24 ч | - | 8-12 |
|  | 8-10 | - |
| Предел прочности на отрыв на изделиях из стали 10Х18Н10Т через 24 ч, МПа | 5-8 | - |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия |  |  |
|  | -196 оС в течение 1000 ч | 100 | 100 |
|  | 150 оС в течение 1000 ч | - | 100 |
|  | 150 оС в течение 500 ч | 100 | 100 |
|  | 200 оС в течение 5 ч | - | 100 |
|  | 250 оС в течение 5 ч | - | 95 |
|  | 250 оС в течение 10 ч | - | 60 |
|  | 300 оС в течение 5 ч | - | 50 |
|  | 300 оС в течение 10 ч | - | 25 |
|  | температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч | 100 | 100 |
|  | температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч | - | 95 |
|  | климатического старения при 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток |  | 100 |
|  | климатического старения при 60 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток | 98 | - |
|  | морской воды при 35 оС в течение 30 суток | - | 100 |
| Диапазон рабочих температур, оС | От -196 до 150 | От -196 до 150 |

##### Пропитывающая композиция Анатерм ПК-80

Пропитывающая композиция. Анатерм ПК-80 обладает высокой проникающей способностью. Она отверждается в порах пропитанных изделий в воде или на воздухе при 95-100оС в течение 15-30 мин.

##### Технические характеристики

| Внешний вид | Подвижная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| --- | --- |
| (Кинематическая вязкость) 106 при 20 оС, м2/с | 7-12 |
| Полимеризационная активность при 90 оС, мин | 3-8 |

Герметичность и защита от внутренней коррозии изделий сохраняются в широком диапазоне температур от -60 до +(100-150)оС, в условиях тропической влажности. Отвержденный пропитывающий состав Анатерм ПК-80 устойчив в органических растворителях, маслах.

Пропитывающая композиция Анатерм ПК-80 отличается способностью соэмульгироваться в воде. Неотвержденный антипор с поверхности пропитанных изделий удаляется водной промывкой; применение органических растворителей необязательно.

Чистота поверхности загерметизированных изделий удовлетворяет требованиям для нанесения электролитических или лакокрасочных покрытий без предварительной промывки деталей.

Сточные воды, накапливающиеся при промывке и отверждении изделий, после соответствующей нейтрализации и разбавления подвергают биологической очистке. Количество вредных веществ в воздухе рабочей зоны при использовании Анатерм ПК-80 не превышает ПДК компонентов, ее составляющих.

Антипор горячего отверждения Анатерм ПК-80 можно использовать методом нанесения или налива, однако, наиболее эффективна  и технологична вакуумная пропитка пористых изделий (таблица), иногда в сочетании с использованием избыточного давления.

###### Схема технологического процесса вакуумной пропитки

| Порядок и наименование операции | Условия проведения | Основное назначение операций |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка изделий к прпитке | Промывка, обезжиривание, сушка | Обеспечение надежности герметизации, сохранение свойств пропитывающей композиции |
| 2. Пропитка: |  |  |
| Загрузка чистых сухих изделий в сетчатую корзину | Размещение изделий углублениями (отверстиями) вниз, избегая плотного прилегания друг к другу | Сокращение расхода Анатерм ПК-80 за счет предотвращения уноса в «карманах» изделий, исключение склеивания соприкасающихся изделий вследствие отверждения Анатерм ПК-80 в зазорах между ними. |
| Вакуумирование изделий в емкости для пропитки (автоклаве) | Поддержание в автоклаве вакуума (6-15)∙10-3 атм. (5-10 мм рт. ст.) в течение 5-10 мин. | Освобождение пор от обезжиренных жидкостей и воздуха. |
| Пропитка изделий | Медленная подача Анатерм ПК-80 в автоклав. Поддержание вакуума (5-10 мм рт. ст.) в течение 5-7 мин. | Заполнение пор пропитывающей композицией. Медленная подача исключает вспенивание и удар струи композиции в крышку автоклава. |
| Стравливание вакуума | Выдержка изделий в Анатерм ПК-80 при атмосферном давлении или избыточном в 5-6 атм. в течение 5-8мин. | Повышение эффективности пропитки за счет дополнительного вдавливания пропитывающей композиции в поры. |
| 3. Выгрузка изделий из автоклава | Встряхивание корзины с изделиями, центрифугирование (до 120 об/мин.), выдержка корзины в подвешенном состоянии. | Сокращение расхода Анатерм ПК-80. Уменьшение загрязненности промывных вод на следующей стадии. |
| 4. Промывка изделий – первая промывка | Смывание композиции с поверхности изделий в промывной емкости водой при температуре окружающей среды путем поступательно-вращательного движения корзины или душированием в течение 1-2мин. | Удаление остатков Анатерм ПК-80 с поверхности изделий. |
| Добавочная промывка | Помещение корзины с изделиями на 1-2мин. во 2-ю промывную емкость с подогретой водой (но не выше 50 оС), возмущаемой перемешиванием (душированием). | Обязательная стадия для изделий, покрываемых в дальнейшем лакокрасочными или гальваническими покрытиями. |
| 5. Отверждение – Анатерм ПК-80 в порах изделий | Погружение корзины в емкость с горячей водой (90-100 оС) на 15-30мин. или в воздушную печь при температуре 100-120оС. Для изделий из материалов с высокой коррозионной активностью рекомендуется в воду добавлять антиокислительные присадки. | Герметизация пор отвержденным Анатерм ПК-80. |
| 6. Выгрузка изделий |  |  |

Анаэробные прокладки

Анаэробные прокладки предназначены для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Прокладки представляют собой наполненный тиксотропный состав, способный длительное время  оставаться в исходном состоянии и быстро

##### Указания к применению

перед нанесением анаэробной прокладки поверхностьдеталей очищают от загрязнений и обезжиривают бензином, толуолом и ацетоном или другими моющими средствами, не  содержащими нитритов. Анаэробную прокладку наносят после полного испарения растворителя.

Анаэробная прокладка наносится с помощью дозаторов различного типа, а также из флаконов и туб, снабженных капельницами (наконечниками).

### Технические характеристики

##### Анатерм-501

| Динамическая вязкость по Брукфильду при 2 об/мин, мПа∙с, более | 50000 |
| --- | --- |
| Предел прочности при отрыве на стальных образцах с шероховатостью поверхности R=1,25-2,5 мкм через 24 часа, МПа, не более | 10 |
| Время достижения ручной прочности на стальных образцах с шероховатостью поверхности R=0,09-0,15 мкм, мин, не более | 60 |
| Герметизирующая способность при давлении, МПа, не менее |  |
|  | на фланцевых соединениях | 35 |
|  | на резьбовых соединениях | 35 |
| Максимально допускаемый зазор, мм | 0,35 |

##### Анатерм-501М

| Динамическая вязкость, мПа∙с | 50000-300000 |
| --- | --- |
| Предел прочности при отрыве, МПа |  |
|  | через 3 часа, не менее | 3 |
|  | через 24 часа, не более | 10 |
| Давление, при котором сохраняется герметичность, МПа, не менее |  |
|  | на фланцевых соединениях | 35 |
|  | на резьбовых соединениях | 35 |
| Температурный диапазон эксплуатации, оС | От -60 до +150 |
| Максимально допускаемый зазор, мм | 0,35 |

###### Анатерм-505

| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2) оС (А/6/20), мПа∙с | 15000-25000 |
| --- | --- |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2) оС (А/6/2 или А/5/2), мПа∙с | 80000-100000 |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавов, МПа |  |
|  | через 3 часа, не менее | 2 |
|  | через 24 часа, не более | 9 |
| Время схватывания на образцах из стали СТ 45 или алюминиевых сплавах, не более | 20-40 |

Анаэробные прокладки работоспособны в различных агрессивных средах, в том числе:

| Анатерм-501 Анатерм-501М | Машинных маслах, дизельном топливе, бензине, этиленгликоле, воде при температурах от -60 до +150 оС |
| --- | --- |
| Анатерм-505 | В машинном масле, дизельном топливе, толуоле |

Высокая скорость отверждения Анатерм-505 и Анатерм-501М позволяет использовать их на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

##### Активаторы

Активаторы предназначены:

- для отверждения анаэробных составов на металлических поверхностях и ускорения их полимеризации на активных субстратах,

- для отверждения при минусовых температурах (до минус 10оС).

Данная группа представлена активаторами трех марок К-101М, КВ, КС.

В состав активаторов входят органические растворители. Они обеспечивают равномерное распределение активатора на поверхности и способствуют ее дополнительному обезжириванию.

Использование активаторов обеспечивает отверждение анаэробных композиций при температуре ниже 0оС. Повышение температуры окружающей среды способствует испарению растворителей.

###### Физико-механические свойства активаторов

| Показатель | К-101М | КВ | КС |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | Жидкость светло-желтого или желтого цвета |
| Плотность при 20 оС, кг/м3 | 1060-1140 | 1140-1170 | 790-820 |
| Массовая доля меди, % | 0,-0,6 | - | - |
| Время отверждения, ч, не более анаэробных композиций с применением активаторов Анатерм-102Т с применением активаторов | - 24 | 6 - | 6 - |
| Остаток после испарения в течение 1ч при 120 оС, %, не менее | - | 4,8 | 2,7 |
| Температура, оС |  |  |  |
| вспышки | 36 | - | - |
| самовоспламенения | 392 | 457 | 365 |
| воспламенения | 70 | - | 13 |

Упаковка, хранение, транспортирование

Герметизирующие составы, расфасованы в полиэтиленовые флаконы и тубы, активатор в стеклянной упаковкехранят при температуре от 5 до 30оС.

Длительное хранение анаэробных материалов обеспечивается расфасовкой их в полиэтиленовую тару на 50-60% емкости.

Активаторы упаковывают в темные флаконы с завинчивающимися крышками и прокладками из полиэтилена вместимостью до 10 л или любую другую, обеспечивающую сохранность продукта.

Следует предохранять составы и активатор от воздействия прямых солнечных лучей и попадания загрязнения во флаконы.

Нельзя совместно хранить анаэробные уплотняющие составы и активаторы.

Транспортируют герметизирующие составы любым видом транспорта при температуре от -50 до +30оС.

Гарантийный срок хранения анаэробных композиций – 12 мес., композиций марок Анатерм-260, Анатерм-117 и Анатерм-117ВМ – 6 мес.

##### Техника безопасности

Герметизирующие составы и активаторы не относятся к взрывоопасным, самовоспламеняющимся и летучим веществам. Работать с ними следует при исправной вентиляции в спецодежде (резиновые или биологические перчатки, хлопчатобумажный халат). По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом.

Анаэробные герметизирующие композиции относятся к классу опасности 4 (малоопасные соединения ГОСТ 12.1.007-76).

В случае попадания герметизирующих композиций или активатора на кожу рук, их   надо снять ватным тампоном, смоченным этиловым или изопропиловым спиртом и промыть руки водой с мылом.

В помещениях, где проводятся работы с герметизирующими композициями и активатором, запрещается хранить и принимать пищу.

Способ утилизации анаэробных композиций – сжигание. Средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, смачиватель.

| Марка анаэробной композиции | Температура вспышки, оС | Температура воспламенения, оС | Температура самовоспламенения, оС |  | Марка анаэробной композиции | Температура вспышки, оС | Температура воспламенения, оС | Температура самовоспламенения, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анатерм-1 | 69 | 119 | 318 |  | Анатерм-114 | 295 | 300 | 450 |
| Анатерм-17М | 86 | 88 | 323 |  | Анатерм-117 | 125 | 126 | 394 |
| Анатерм-1у | 100 | 104 | 354 |  | Анатерм-117ВМ | 120 | 180 | 450 |
| Анатерм-8 | 92 | 100 | 397 |  | Анатерм-125Ц | 101 | 117 | 363 |
| Анатерм-8К | 170 | 172 | 432 |  | Анатерм-17 | 145 | 158 | 350 |
| Анатерм-5МД | 103 | 108 | 360 |  | Анатерм-18 | 163 | 170 | 356 |
| АнатермПК-80 | 104 | 110 | 293 |  | Анатерм-260 | 120 | 127 | 392 |
| Унигерм-7 | 96 | 98 | 402 |  | Анатерм-501 | 194 | 195 | 460 |
| Унигерм-10 | 105 | 118 | 332 |  | Анатерм-501М | 194 | 195 | 460 |
| Унигерм-9 | 140 | 150 | 403 |  | Анатерм-505 | 194 | 195 | 460 |
| Унигерм-11 | 94 | 99 | 340 |  | Анатерм-6 | 81 | 87 | 386 |
| Унигерм-2М | 122 | 130 | 366 |  | Унигерм-3 |  |  |  |
| Унигерм-1 |  |  |  |  | Унигерм-2Н |  |  |  |
| Унигерм-1К |  |  |  |  | Унигерм-2С |  |  |  |
| Анатерм-50УФ | 97 | 99 | 260 |  | Анатерм-6В | 85 | 98 | 391 |
| Унигерм-6 | 88 | 90 | 380 |  | Анатерм-50у | 97 | 99 | 260 |
| Унигерм-8 | 85 | 95 | 402 |  | Анатерм-6К | - | 124 | 424 |
| Активатор КС | - | 13 | 365 |  | Активатор КВ | - | 36 | 453 |

##### Акриловые клеи

Акриловые клеи отличаются большой скоростью отверждения и высокой прочностью при отрыве.

Клеи предназначены для склеивания и герметизации плоских и гладких цилиндрических поверхностей.

Клеи применяются для склеивания различных материалов: металла, стекла, керамики, стеклотекстолита, некоторых пластмасс за исключением полиэтилена и фторопласта, а также различных сочетаний перечисленных материалов в условиях производства и для бытового применения – внеконтакта с пищевыми продуктами.

Акриловые клеи. Сравнительная характеристика.

| Марка | Время схватывания, мин | Прочность при отрыве, МПа | Температура эксплуатации, ˚С |
| --- | --- | --- | --- |
| Анатерм-102Т | 10-15 | 15-25 | -60…+120 |
| Анатерм-103 | 15-20 (0,2-0,3 с активатором) | 25-35 | -60…+120 |
| Анатерм-104 | 1,0-1,5 | 10-15 | -60…+120 |
| Анатерм-105АБ | 2-3 | 25-35 | -60…+150 |
| Анатерм-106АБ | 2-3 | 25-35 | -60…+175 |
| Анатерм-109АБ | 2,5-3,0 | 25-35 | -60…+150 |
| Анатерм-110АБ | 0,25-1,5 | 25-35 | -60…+150 |
| Анатерм-111 | 5-10 | 20-30 | -60…+150 |
| Анатерм-112 | 5-7 | 16-30 | -60…+175 |

В данном разделе представлены:

- клей ультрафиолетового отверждения,

- однокомпонентные акриловые клеи,

- двухкомпонентные акриловые клеи.

###### Клей ультрафиолетового отверждения Квант-401

Клей предназначен для склеивания плоских металлических поверхностей со стеклом, стекла со стеклом.

Представляет собой однородную слабоокрашенную жидкость с зеленоватым оттенком, способную отверждаться между соприкасающимися поверхностями под действием излучения в ультрафиолетовой и видимой области спектра.

Клей Квант-401 отличается большой скоростью отверждения под действием излучения в ультрафиолетовой и видимой области спектра и высокой прочностью при отрыве присоединении металлической поверхности с силикатным стеклом.

###### Технические характеристики

| Время схватывания, с | 15-20 |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость 106 при (20±0,1)˚С, | 1500-2500 |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее после экспозиции под лампой ДРТ-400 в течение 40-60с при 23˚С через 30 мин через 24 ч | 15 20 |
| Предел прочности при отрыве*, МПа, не менее при -40˚С после выдержки в течение 1ч при -40˚С при 80˚С после выдержки в течение 1 ч при 80˚С | 20 6 |
| Температурный диапазон эксплуатации, ˚С | От -40 до +80 |
| Примечание: *Отверждение в течение 48ч при 23˚С после экспозиции под лампой ДРТ-400 в течение 60 с |

Двухкомпонентные акриловые клеи

Клеи состоят из двух компонент (А и Б). Каждый компонент представляет собой вязкую однородную жидкость, способную длительное время оставаться в исходном состоянии в присутствии кислорода воздуха. Разные компоненты одного и того же клея различаются по цвету. При смешении компонентов клей быстро отверждается в узком зазоре между склеиваемыми поверхностями с образованием прочного клеевого соединения.

Для склеивания 5 квадратных сантиметров поверхности достаточно по одной капле каждого компонента.

Способ применения.

- Предварительно склеиваемые поверхности

- очистить от грязи, ржавчины,

- удалить следы масла,

- обезжирить ацетоном или спиртом, бензолом, бензином,

- просушить на воздухе до полного испарения растворителя (около 10 мин.)

- Компонент клея «А» нанести на одну, а компонент клея «Б» на другую склеиваемые поверхности. Либо оба компонента «А» и «Б» нанести на одну поверхность, но отдельными чередующимися точками или полосками.

- Поверхности соединить и притереть друг к другу (не более 1 мин.) для лучшего перемешивания компонентов.

- Легким усилием склеиваемые поверхности прижать друг к другу.

- Выдержать соединение в зафиксированном состоянии в течение 2-3 мин.

При склеивании используют одинаковые количества компонентов клея «А» и «Б» (точная дозировка необязательна).

Отверждение происходит при комнатной температуре. Склеивание можно проводить при температуре окружающего воздуха от минус 5˚С до 40˚С.

Рекомендуемый зазор соединения до 0,1мм.

! Не допускается предварительное смешение компонентов «А» и «Б» до склейки.

Двухкомпонентные акриловые клеи. Назначение.

| Марка клея | Назначение |
| --- | --- |
| Анатерм-105 | предназначен для склеивания металлов (в том числе замасленных), стекла, керамики и пластмасс. Образует клеевой шов, имеющий высокую стойкость к вибрации и ударным нагрузкам. |
| Анатерм-106 | высокопрочный, ударопрочный, анаэробный клей-герметик, предназначенный для склейки металлов, стекла, некоторых видов пластмасс и их сочетаний. Особенно надежен в технологии склеивания деталей, подвергающихся воздействию вибрации, высоких механических и ударных нагрузок. |
| Анатерм-109 | предназначен для склеивания металлов, стекла, керамики, стеклотекстолита, некоторых пластмасс и различных сочетаний этих материалов. Клей обладает высокой ударопрочностью и малой деформативностью под нагрузкой. |
| Анатерм-110 | предназначен для склеивания металлов, стекла, керамики, стеклотекстолита, некоторых пластмасс и различных сочетаний этих материалов. |

Двухкомпонентные акриловые клеи. Физико-технические характеристики.

###### Анатерм-105

Внешний вид:

Компонент А – однородная жидкость красного цвета;

Компонент Б  – однородная жидкость зелёного цвета.

| Кинематическая вязкость 106 при 20 ˚С, м²/с | 2000 - 2500 |
| --- | --- |
| Предел прочности при отрыве при 20-25˚С через 15мин, МПа, не менее | 25 |
| Предел прочности при отрыве через 24 ч, МПа при температуре испытания -60˚С 20˚С 150˚С 200˚С | 37 40 8 3 |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия 150˚С в течение 1000 ч температурного перепада от -60 до +150˚С в течение 3 циклов по 3 ч | 100 20 |
| Предел прочности при сдвиге на стали при 20-25˚С через 24ч, МПа/ не менее | 20 |
| Предел прочности при удароном сдвиге кДЖ/м², не менее | 50 |
| Время схватывания на образцах из стали 12Х18Н10Т, мин, не более | 3 |
| Температурный диапазон эксплуатации, ˚С | -60 … +150 |

###### Анатерм-106

Внешний вид:

Компонент А – прозрачная однородная жидкость желто-коричневого цвета;

Компонент Б – прозрачная однородная жидкость розового цвета.

| Время схватывания на образцах из стали 12Х18Н10Т, мин, не более | 5 |
| --- | --- |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т при температуре 20-25˚С через 24 ч, МПа не менее | 35 |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т при температуре 200˚С после прогрева в течение 1 ч при температуре 200˚С, МПа, не менее | 10 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 20-25˚С через 24 ч, не менее | 20 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 250˚С после прогрева в течение 1 ч при температуре 250˚С, МПа, не менее | 5 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге на стали 45 при температуре 20-25˚С после прогрева выдержки в течение 1 ч при температуре 196˚С, МПа, не менее | 10 |

Анатерм-110

Внешний вид:

Компонент А – однородная жидкость красного цвета без механических
                           примесей;

Компонент Б – однородная жидкость синего цвета без механических 
                           примесей.

| Вязкость Кинематическая при температуре (20±0,1) ˚С, сст Условная по ВЗ-1, с | 425-1125 30-80 |
| --- | --- |
| Время схватывания на образцах из стали 12Х18Н10Т, мин, не более | 1,5 |
| Предел прочности при отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т при температуре 20-25˚С, МПа, не менее через 3 мин через 8 ч через 24 ч | 0,5 5,0 30,0 |

Однокомпонентные акриловые клеи

Способ применения.

- Предварительно склеиваемые поверхности

- очистить от грязи, ржавчины,

- удалить следы масла,

- обезжирить ацетоном или спиртом, бензолом, бензином,

- просушить на воздухе до полного испарения растворителя (около 10 мин.)

- Легким усилием склеиваемые поверхности прижать друг к другу.

- Выдержать соединение в зафиксированном состоянии в течение 3-5 мин.

Отверждение происходит при комнатной температуре. Склеивание можно проводить при температуре окружающего воздуха от минус 5˚С до 40˚С.

Рекомендуемый зазор соединения до 0,1 мм.

Однокомпонентные акриловые клеи. Назначение.

| Марка клея | Назначение |
| --- | --- |
| Анатерм-102Т Анатерм-103 | предназначены для склеиваняя и герметизации плоских и гладких цилиндрических соединении, Анатерм-102Т на всех поверхностях отверждается с применением, активатора К-101М или при прогреве. Анатерм-103 не требует применения активатора на металлической поверхности |
| Анатерм-104 | предназначен для склеивания плоских металлических поверхностей со стеклом. Отверждается с применением активатора |
| Анатерм-111 Анатерм-112 | предназначены для герметизации, фиксации контровки гладких резьбовых соединений при сборке узлов и агрегатов автомобиля, работающих в различных средах. |

###### Анатерм-102Т, Анатерм-103

Внешний вид: однородная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета.

| Показатель | Ан-102Т | Ан-103 |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость 106 при 20˚С, м2/с | 1500-2300 | 900-1400 |
| Плотность, кг/м3 | 1170 | - |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее при 20-25˚С через 24 ч без активатора с активатором при 120˚С через 2 ч через 0,5 ч | - 20 20 - | 30 - - 30 |
| Жизнеспособность при 60˚С, ч, не менее | 2 | 1 |
| Усадка при полимеризации, % | 6 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации | От -60 до +150 |

Анатерм-111, Анатерм-112

Внешний вид: однородная жидкость зеленого цвета.

| Показатель | Ан-111 | Ан-112 |
| --- | --- | --- |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 25˚С (А/2/10), мПа(с | 2000-3000 | 500-1000 |
| Момент отвинчивания образцов из конструкционной стали М10Х1,5 после выдержки при (23±2) ˚С в течение 1ч и 3ч, Н(м, не менее | 20 | 20 |
| Момент отвинчивания образцов из оцинкованной стали М10Х1,5 после выдержки при (23±2) ˚С в течение 1ч и 3ч, Н(м, не менее | 15 | 15 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге через 24ч при (23±2) ˚С, МПа, не менее | 20-30 | 16-30 |

Анатерм-104

Внешний вид: однородная жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

| Показатель | Ан-104 |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость 106 при 20 (С, м2/с | 1300-1700 |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее |  |
|  | при 20-25 °С через 30 мин | 5 |
|  | при 20-25 °С через 6 часов | 10 |
|  | при (80(2) °С после выдержки в течение 1ч при (80(2) °С | 3 |
|  | при -(40(2) (С после выдержки в течение 1ч при -(40(2) °С | 10 |
|  | при 20-25 °С на образцах сталь-стекло-сталь (отверждение в течение 24 часов при 20-25 °С после прогрева при 110 °С в течение 300 ч) | 10 |
| Предел прочности при сдвиге при 20-25 °С на образцах сталь-сталь (12X18Н10Т) по ГОСТ 14759-69 после прогрева при (120(2) °С в течение 30 мин, МПа, не менее | 14 |
| Жизнеспособность при (60±2) °С, мин, не менее | 60 |
| Время схватывания, с, не более | 90 |

Техника безопасности

Акриловые клеи относятся к классу опасности 4 (малоопасные соединения, ГОСТ 12.1.007—76).

При попадании клея на кожу необходимо удалить его тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, бензине и промыть кожу теплой водой с мылом. При попадании клея в глаза немедленно промыть их обильно водой и обратиться к врачу.

При применении акриловых клеев разрешается разливать продукты в чистую полиэтиленовую тару меньшей вместимости. Обратный слив продукта в тару изготовителя запрещается ввиду полимеризации продукта. Не допускается контакт с металлом и попадание металлических примесей во флакон с композицией.

При работе с клеем Квант-401 необходимо соблюдать осторожность, так как он отверждается под действием видимой области спектра.

# Пожаро-взрывоопасные характеристики

| Марка клея | Температура вспышки, °С | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Анатерм-105 | 87(А), 100(Б) | 87(А), 100(Б) | 348(А), 357(Б) |
| Анатерм-106 | 81(А), 89(Б) | 81(А), 89(Б) | — |
| Анатерм-109 | 82(А), 91(Б) | 82(А), 94(Б) | — |
| Анатерм-110 | 102(А), 116(Б) | 104(А), 118(Б) | 382(А), 370(Б) |
| Анатерм-102Т | 102 | 114 | 366 |
| Анатерм-103 | 95 | 115 | 354 |
| Анатерм-104 | 104 | 106 | 369 |
| Анатерм-111 | 230 | 245 | 455 |
| Анатерм-112 | 280 | 285 | 430 |
| Квант-401 | 98 | 102 | 338 |

Упаковка, хранение, транспортирование

Акриловые клеи расфасовываются в полиэтиленовые флаконы с капельницами (каждая компонента в свой флакон). Следует предохранять клеи от воздействия прямых солнечных лучей и попадания загрязнений во флаконы. Клей Квант-401 хранят в черных непрозрачных полиэтиленовый флаконах предохраняющих клей от солнечного света. Продукт не рекомендуется разливать в другую тару. Транспортируют герметизирующие составы любым видом транспорта при температуре от -50 до +30 °С.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Длительное хранение анаэробных материалов обеспечивается расфасовкой их в полиэтиленовую тару, заполненную на 50—60 % емкости.

Полимерные композиции ремонтного назначения

Полимерные композиции ремонтного назначения представляют собой наполненные составы различной вязкости, способные долго храниться в исходном состоянии без изменения свойств и отверждаться с различной скоростью при проведении ремонтных работ.

В данном разделе представлены:

- клеи-компаунды;

- герметизирующие композиции для ремонта паропроводов;

- электрозаливочные композиции.

#### Клеи-компаунды

Клеи-компаунды имеют высокую адгезию к металлам и их сплавам, керамике, стеклу, бетону, дереву, а также к некоторым пластмассам. Характеризуются стойкостью к термическим нагрузкам и воздействию различных сред: масла, бензина, воды, кислот и щелочей. В отвержденном состоянии они обладают необходимой твердостью и могут подвергаться механической обработке.

Клеи-компаунды могут применяться в химической и нефтехимической промышленности, на транспорте, в энергетике и других отраслях при ремонте:

- радиаторов, теплообменных установок;

- корпусов насосов, двигателей;

- емкостей, реакторов;

- трубопроводов;

- различного оборудования.

Клеи-компаунды можно использовать:

- для склеивания плоских, цилиндрических и резьбовых неразъемных соединений;

- для восстановления

- изношенных, поврежденных коррозией деталей;

- шпоночных канавок;

- посадочных мест втулок;

- гнезд подшипников;

- сорванных резьб;

- изношенных корпусов насосов;

- для герметизации

- сварных швов в емкостях и корпусах;

- для заделки трещин, раковин, каверн, следов коррозии и 
рихтовки на металлических поверхностях;

- в качестве антикоррозионных покрытий.

#### Герметизирующие композиции для ремонта паропроводов

Композиция предназначена для устранения пропусков пара и парового конденсата без отключения или снижения рабочих параметров трубопроводов.

#### Электроизоляционные заливочные композиции

Специальные системы, созданные для работ по фиксации и заливке деталей электротехнических изделий.

Клеи-компаунды

Клеи-компаунды представляют собой двухупаковочные композиции холодного отверждения, которые после смешения основы (А) и отвердителя (Б) образуют высокопрочные материалы.

Анатерм-201 рекомендуется для герметизации сварных и заклепочных швов, заполнения различных полостей, щелей, трещин (путем заливки), нанесения защитных покрытий, склеивания различных металлов.

Анатерм-202 предназначен для устранения раковин, трещин, изломов. Может применяться на вертикальных поверхностях.

Анатерм-203 по свойствам и назначению аналогичен Анатерм-202, но обладает более быстрым отверждением и рекомендуется для срочных ремонтных работ.

Анатерм-204 предназначен для герметизации алюминиевого литья и устранения дефектов на его поверхности При необходимости можно применять аналогично Анатерм-201 и Анатерм-202. При добавлении разбавителя (компонент В) в смесь (А+Б), клей-компаунд Анатерм-204 становится жидким и может использоваться для нанесения защитных покрытий.

Анатерм-212 отличается высокой скоростью отверждения. Предназначен для устранения раковин, каверн, трещин, последствий стресс-коррозии на технологическом оборудовании и трубопроводах, в том числе на магистральных газо- и нефтепроводах.

Анатерм-216 обладает высокой механической стойкостью, влаго-, бензо- и маслостойкостью, не дает усадки при отверждении. Предназначен для склеивания различных металлов и их сплавов, дерева, керамики, фарфора и различных сочетаний перечисленных материалов для применения вне контакта с пищевыми продуктами. Применяют при ремонте корпусных чугунных деталей, автомобилей, тракторов, станков, имеющих трещины или пробоины, течей радиаторов, систем отопления, трубопроводов, бензобаков, трещин блоков цилиндров, фланцевых соединений, восстановлении домашнего и садового инвентаря и т.д.

# Физико-технические свойства

| Показатели | Анатерм-201 | Анатерм-202 | Анатерм-203 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | основа (компонент А) | Вязкая текучая масса | Паста | Паста |
|  | отвердитель (компонент Б) | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
| Соотношение (вес) А : Б | 11:1 | 23:1 | 17:1 |
| Жизнеспособность при 20-25°С, мин | 50-60 | 50-60 | 40-50 |
| Минимальное время отверждения при 20-25°С, час | 5-6 | 5-6 | 3 |
| Время полного отверждения, час, не менее | 48 | 48 | 24 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 100-150 | 100-150 | 135 |
| по Шору, усл.ед. | 85 | 85 | 85 |
| по Роквеллу, уcл.ед. | 100 | 100 | 100 |
| Предел прочности при отрыве от стали 12Х18Н10Т при 20-25 °С, МПа | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| после дополнительного прогрева при 100-150 °С в течении 1-2 час, МПа | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 90-100 | 90-100 | 85-90 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа | 7000 | 7200 | 7100 |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа | 56 | 58 | 58 |
| Температурный диапазон эксплуатации °С | до 150 | до 150 | до 150 |
| Водопоглощение, % | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,01 |

| Показатели | Анатерм-216 | Анатерм-212 | Анатерм-204 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+Б | А+Б+В |
| Внешний вид | основа (компонент А) | Паста | Вязкая текучая масса |  | Паста |
|  | отвердитель (компонент Б) | Паста | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
| Соотношение (вес) основы и отвердителя | 5:1 | 59:1 | 6:1 | 6:1:0,5 |
| Жизнеспособность при 20-25°С, мин | 30-40 | 15-20 | 50-60 | 60 |
| Минимальное время отверждения при 20-25°С, час | 2,5-3 | 0,5 | 5-6 | 7-8 |
| Время полного отверждения, час, не менее | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 130-150 | 120 | 60-80 | 20-30 |
| Предел прочности при отрыве от стали 12Х18Н10Т при 20-25 °С,МПа | 30-32* | 20-25 | 20-25 | 10 |
| после дополнительного прогрева при 100-150 °С в течении 1-2 час, МПа | 40-50 | 30-32 | 25-30 | 15 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 85-90 | 50-70 | 50-60 | 25-35 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа | 6500 | 2300 | — | — |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа | 60 | 56 | — | — |
| Температурный диапазон эксплуатации °С | до 150 | до 100 | до 150 | до 150 |
| Водопоглощение, % | 0,05-0,1 | 0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 |

Подготовка поверхности

Успешное применение любого из ремонтных материалов зависит в первую очередь от правильно подготовленной поверхности. Пыль, грязь, масло, ржавчина и влажность ухудшают процесс сцепления изделия с ремонтным материалом. Поэтому необходимо знать основные правила подготовки поверхности, а также способы достижения в этой работе отличного результата.

Общие правила подготовки поверхности

- Все поверхности должны быть сухими, чистыми и шероховатыми.

- Необходимо, по возможности, остановить утечку жидкостей при ремонте оборудования.

- Удалить всю краску, ржавчину, масло, сажу с поверхности при помощи абразива или другим механическим способом.

- Обезжирить поверхность ацетоном, бензином или другим растворителем.

- Создать профиль на поверхности ее при помощи механической обработки.

Очистка поверхности

Очистка от ржавчины производится наждачным кругом, насадками различной формы из наждачного камня, фрезами из специальных твердых сплавов.

В отдельных случаях возможно применение химического способа, например, очистка при помощи ортофосфорной кислоты. После обработки кислотой необходимо тщательно промыть поверхность водой. Важно учитывать, что в случае обработки химическим способом прочность сцепления с поверхностью уменьшается на 10-20 %.

Если поверхность жирная или грязная, ее надо очистить при помощи органических растворителей.

Обезжиривание

Данная процедура требуется для всех марок продуктного ряда.

Наиболее сложный процесс — это обезжиривание поверхности, которая была погружена в масло. В данном случае необходимо очистить поверхность с помощью ацетона. Многократное нанесение этого очистителя поможет "просушить" поверхность.

Всегда есть опасность того, что масло впиталось в поры металла. Его можно, удалить с помощью применения тепла (для нагревания рекомендуется использовать электрический фен). При нагревании масло выходит из пор. После остывания поверхность обрабатывать органическим растворителем.

Удаление влаги

Основное правило по нанесению материалов — поверхность должна быть сухой.

Перед нанесением материала необходимо приостановить утечку жидкости в месте ремонта.

Если причина утечки - коррозия, то пространство вокруг может быть довольно слабым. Необходимо убрать металл вокруг отверстия, пока не обнаружиться достаточно прочный металл для заделывания отверстия.

Необходимо высушить поверхность.

Обработка поверхности

Обработка поверхности, с целью повышения шероховатости, является необходимым условием хорошей адгезии (сцепления) материала к различным, как металлическим, так и неметаллическим поверхностям.

Поверхность необходимо пескоструить или обработать специальными фрезами, напильником с крупной насечкой, наждачной бумагой.

Самый оптимальный случай - это нанесенная глубокими рисками сетка (накатка).

Простейшим критерием достаточной шероховатости является проведение рукой по поверхности. Чем больше шероховатость, тем лучше.

Особым случаем является подготовка алюминиевых поверхностей. Их окисление на воздухе может вызвать проблему сцепления с материалами. Образующаяся пленка является причиной плохой адгезии. Эту пленку необходимо удалить обработкой пескоструйкой или другим механическим, а в некоторых случаях химическим способом.

Влияние температуры

Надо различать два вида температур:

- температура, при которой возможно эффективно наносить материалы и при которой нормально происходит отверждение. Это температура применения материалов.

- температура при которой отвердевший металл сохраняет свои свойства и является работоспособным. Это температура эксплуатации.

Применять материалы возможно при температурах окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С, однако при температурах ниже +5 °С надо выполнять специальные мероприятия. Связано это с тем, что температура фактически определяет время отверждения металла. Приведенное в технических характеристиках материалов время отверждения справедливо для температур равных +20 °С и любое повышение температуры означает ускорение времени отверждения, а понижение температуры - замедление скорости отверждения.

При понижении температуры наступает такой момент, когда реакция практически останавливается. Но стоит повысить температуру - реакция вновь пойдет. Из этого принципа следует несколько практических советов:

- при температуре ниже +5 °С смешивание материалов должно производится в теплом помещении с предварительным подогревом банок с материалами в теплой воде или на батарее;

- место ремонта рекомендуется прогреть безогневым способом, например промышленным феном или специальными нагревательными элементами, накладывая на подогреваемую поверхность;

- после нанесения материалов, особенно при температурах ниже -10 °С, обеспечьте подогрев отремонтированного места в течение 1,5–3 часов не забывая, что сильный локальный прогрев в течение короткого времени не заменяет равномерный прогрев в течение более длительного времени;

- при нагреве нельзя допускать, чтобы еще не отвердевший нанесенный материал пузырился.

Приготовление ремонтных материалов

Предварительно перемешать компонент А (основу) в таре поставщика до однородного состояния.

Затем смешать компоненты А и Б до однородной массу без разводов в следующем соотношении:

- Анатерм-201 -11:1 (по весу) или 5:1 (по объему);

- Анатерм-202 - 23:1 (по весу) или 6:1 (по объему);

- Анатерм-203 - 17:1 (по весу) или 5,5:1 (по объему);

- Анатерм-204 (А+Б) - 6:1 (по весу) или 5,5:1 (по объему);

- Анатерм-204 (А+Б+В) - 6:1:0,5 (по весу) или 5,5:1:0,5 (по объему);

- Анатерм-212 - 60:1 (по весу) или 28:1 (по объему).

- Анатерм-216 - 5:1 (по массе) или 3:1 (по объему)

Наличие темных и светлых полос в перемешанном составе свидетельствует о том, что перемешивание выполнено недостаточно.

Компоненты смешать в количестве, которое может быть израсходовано в течение времени жизнеспособности ремонтного материала.

При температуре окружающего воздуха ниже +15°С рекомендуется предварительный подогрев компонентов до температуры 20-25°С, что облегчает их перемешивание.

Не допускается попадание одного компонента в тару другого компонента (пользоваться разными

шпателями).

Нанесение ремонтных материалов

Приготовленный клей-компаунд рекомендуется наносить шпателем на обе соединяемые поверхности.

При ремонте поверхностных дефектов толщина наносимого слоя должна быть не менее 1-2 мм, максимальная толщина не лимитируется. Для получения прочного сцепления с ремонтируемой поверхностью клей-компаунд тщательно втереть в поверхность, а затем нанести слой необходимой толщины и контура.

Отремонтированные детали принимают на себя значительные нагрузки. Именно по этому такие ремонты часто выполняют с применением дополнительных усиливающих элементов таких, например, как металлические накладки или стягивающие металлические скобки. При выполнении ремонта рекомендуется применять также сочетания различных материалов - шпилек, болтов, накладок, армирующих материалов, различных стяжек.

При ремонте больших полостей, раковин, трещин рекомендуется предварительно нанести первый адгезионный слой вокруг дефекта, сильно втирая шпателем небольшое количество клея-компаунда. Сразу же после этого нанести перемешанный материал на заранее подготовленный кусок стеклоткани и сильно прижать стеклоткань с материалом к месту ремонта. Усилие нажима должно быть достаточным, чтобы не отвердевший еще материал проник в само отверстие и одновременно нажим не должен быть слишком сильным, чтобы материал не вытекал из-под стеклоткани. Выждать определенное время:

- 25-30 минут при использовании Анатерм-201, -202, -204;

- 40-50 минут при использовании Анатерм-216;

- 10-15 минут при использовании Анатерм-203.

Затем устранить дефект окончательно, намазав поверх стеклоткани клей-компаунд. Излишки материала до начала отверждения легко удаляются тканью.

Там, где ремонтный материал не должен схватываться с поверхностью, следует проложить полиэтиленовую пленку.

Не рекомендуется работать при температуре ниже +5 °С и на влажных поверхностях.

Отверждение

Минимальное время отверждения полимерных ремонтных материалов при температуре +20° С от 15 минут до 8 часов в зависимости от марки. При нагревании отремонтированного места до 60-100°С время отверждения материалов сокращается соответственно до 30 минут - 2 часов в зависимости от марки клея-компаунда.

До отверждения ремонтных материалов необходима взаимная фиксация соединяемых деталей. После полного отверждения полимер можно подвергать механической нагрузке и обработке (сверлить, точить, нарезать резьбу, фрезеровать и т.д.).

Несколько рекомендаций по выполнению работ при низких температурах.

Выполнение ремонтов при температуре окружающего воздуха ниже +5 °С требует дополнительных мероприятий.

Первое. Перед началом работ нагрейте отдельные компоненты на водяной бане или на комнатной батарее. Прямой нагрев огнем исключается. Перемешайте компоненты в теплом помещении. Перемешивание должно производиться не менее 10 минут.

Второе. Одновременно с перемешиванием или после этого обеспечьте прогрев ремонтируемой поверхности. Возможно применение различных средств подогрева - промышленный фен, инфракрасный прогрев, лампы большой мощности и т.д. Однако, в случаях выполнения ремонтов в пожаро-взрывоопасных условиях перечень средств подогрева ограничивается. Наиболее эффективными средствами в этих случаях являются инфракрасные излучатели, лампы, а так же мешочки с раскаленным речным песком или солью. Следует помнить, что сильный и кратковременный нагрев не заменяет достаточно продолжительный прогрев поверхности. Температура поверхности не должна превышать + 30(+ 50 °С, иначе нанесенный материал может стекать.

Меры безопасности

Работы с ремонтными материалами рекомендуется проводить в резиновых перчатках

При попадании компонентов клеев-компаундов на кожу необходимо тщательно удалить их тканью или ватой, смоченной в ацетоне или другом растворителе, после чего вымыть водой с мылом

При использовании огнеопасных растворителей (ацетон, бензин и др ) следует соблюдать меры пожарной безопасности

Герметизирующие композиции для ремонта паропроводов

Герметизирующие композиции предназначены для устранения пропусков пара, горячей воды и парового конденсата при температурах от 90° С до 250° С

Они могут применяться при аварийных утечках энергоносителя из фланцевых соединений, гнезд набивки сальников запорной арматуры, в свищах на трубах и т.д.

Герметизирующие композиции позволяют быстро и с высокой степенью надежности проводить ремонтные работы на действующих трубопроводах без их отключения или снижения рабочих параметров.

# Технические характеристики

| Наименование показателя | Унигерм 100 | Унигерм 101 |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, атм, не более | до 10 | до 40 |
| Внешний вид | Вязкая однородная паста | Тиксотропная паста с волокнистыми включениями |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при (25,0±0,1)°С (А/7/10), мПа(с, не менее | 75000 | 150000 |
| Полимеризационная активность при (100±1)°С, мин, не более | 5 | 3 |
| Время отверждения при 100° С, мин | 1-5 | — |
| Максимально уплотняемый зазор, мм | 20 | — |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | 150 | 220 |
| Адгезионная прочность к металлу, МПа | 9-11 | — |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 45-60 | — |
| Прочность при сжатии, МПа | 30-40 | — |

Гарантийный срок эксплуатации после отверждения - не менее 90 суток

Порядок работы

Герметизирующие композиции универсальны в применении, имеют малый расход: вводятся в зону пропуска пара или конденсата с помощью нагнетателей различного типа. При ремонте трубопроводов применяется многоразовая оснастка, устанавливаемая на трубопровод или запорную арматуру для создания замкнутого объема в зоне подачи композиции.

При ремонте сальниковых камер в корпусе запорной арматуры просверливается отверстие, нарезается резьба, вворачивается штуцер, через шланги присоединяется нагнетатель и подается герметизирующая композиция до перекрытия пропуска пара.

При ремонте фланцев и труб предварительно изготавливается бандаж, который устанавливается на место пропуска. К бобышке на хомуте присоединяется трехходовой кран, далее, через шланг, нагнетатель

Герметизирующая композиция подается до прекращения пропуска пара.

Ремонтные работы проводят с соблюдением всех мер безопасности, действующих на данном объекте.

Техника безопасности

Герметизирующие композиции при эксплуатации и хранении не выделяют вредных веществ, опасных для человека и в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76 не являются опасным.

Электроизоляционные заливочные композиции

Композиции имеют превосходные диэлектрические свойства и наилучшие показатели для защиты электрооборудования от высокой влажности, движений теплого и холодного воздуха, конденсируемой влаги, химических реагентов. Используются как для ремонтных работ электрооборудования (электрические кабели, конденсаторы, электромашины), так и для изоляции электрических частей в процессе их производства.

Композиции предназначены герметизации плоских и цилиндрических соединений

Легкая подготовка к работе, быстрое затвердевание при комнатной температуре, высокие диэлектрические качества застывшего материала делает их незаменимыми при срочных ремонтах

К данному классу относятся композиции марок Анатерм-205, Анатерм-214

# Технические характеристики

Композиции состоят из двух компонентов (А и Б) и отверждаются при их смешивании.

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | Анатерм-205 | Анатерм-214 |
| 1. Внешний вид: | часть А | окрашенная вязкая жидкость |
|  | часть Б | прозрачная жидкость темно-красного цвета | бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость |
| 2. Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | 25 | 20 |
| 3. Жизнеспособность при температуре(20±5)°С, мин | 50-60 | 15-40 |
| 4 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом(см | 1,0(1014 | (7,0-7,5)(1013 |

Указания по применению

- Перед заливкой, склеиванием или герметизацией изделия очистить от механических загрязнений, склеиваемые поверхности дополнительно обезжирить ацетоном или бензином.

- Заливочную композицию готовят непосредственно перед применением, смешивая части А и Б в соотношении (по весу) 7:1 для Анатерм-205, 21:1 для Анатерм-214.

- Тщательно перемешать части А и Б в течение 3-5 мин.

- Нанести композицию на подготовленную поверхность. Излишки композиции до начала отверждения удалить тканью, смоченной в органическом растворителе.

- Время полного отверждения: Анатерм-205: при температуре 20-25 °С - 48 часов, при температуре 60°С - 40 минут, при температуре 120°С -10 минут, Анатерм-214: при температуре 20-25 °С - 24 часа.

- Температурный диапазон эксплуатации Анатерм-205 составляет от -200 °С до +150°С, Анатерм-214 — от -60 до +130°С.

Анатерм-205 обладает стойкостью к нефтепродуктам.

Меры безопасности

Все работы проводить в резиновых перчатках. При попадании на кожу тщательно удалить состав и вымыть водой с мылом. Соблюдать меры пожарной безопасности.

Гарантийный срок хранения: Анатерм-205 - 12 месяцев, Анатерм-214 - 3 месяца.

# Пожаро-взрывоопасные характеристики

| Марка клея | Температура вспышки, °С | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Анатерм-201 | 302 | 306 | 490 |
| Анатерм-202 | 306 | 312 | 490 |
| Анатерм-203 | 301 | 307 | 490 |
| Анатерм-204 |  |  |  |
|  | компонент А | 300 | 300 | 480 |
|  | компонент Б | 104 | 104 | 356 |
|  | компонент В | 15 | 15 | 450 |
| Анатерм-205 |  |  |  |
|  | компонент А | 300 | 300 | 480 |
|  | компонент Б | 104 | 104 | 356 |
| Анатерм-212 |  |  |  |
|  | компонент А | 180 | 185 | 435 |
|  | компонент Б | 70 | 80 | 325 |
| Анатерм-214 . |  |  |  |
|  | компонент А | 180 | 185 | 435 |
|  | компонент Б | 70 | 80 | 325 |
| Анатерм-216 |  |  |  |
|  | компонент А | 185 | 195 | 445 |
|  | компонент Б | 75 | 85 | 345 |
| Унигерм-100 | 332 | 338 | 425 |
| Унигерм-101 | 310 | 320 | 420 |

Цианакрилатные клеи

Цианакрилатные клеи — наиболее перспективные и универсальные материалы, отвечающие современному уровню научно-технического прогресса.

Использование этих клеев позволяет значительно сократить и упростить технологические циклы производства аппаратуры за счет:

- малого времени отверждения,

- повышения качества и надежности склеиваемых изделий,

- сокращения дополнительных рабочих мест по приготовлению клеев

Цианакрилатные клеи отличаются:

- высокой адгезией к самым различным материалам;

- металлам (стали, алюминию, латуни, титану и др.),

- пластическим массам (за исключением полиэтилена, полипропилена, фторопласта),

- стеклу,

- дереву,

- каучукам,

- и прочим материалам,

- быстрым отверждением (время схватывания составляет от нескольких секунд до нескольких минут);

- сохранением рабочих характеристик при низких и высоких температурах.

Клеи однокомпонентны, в применении, не требуют специальных инициаторов или растворителей, не вызывают коррозии и являются электроизоляторами. Клеи экономичны вследствие малого расхода.

Клеи типа ТК дают клеевое соединение, обладающее большой прочностью и теплостойкостью и чаще применяются в различных областях приборо- и машиностроения для склеивания деталей, подвергающихся высоким механическим и тепловым нагрузкам.

Клеи типа КМ рекомендуются для получения более эластичного клеевого соединения, испытывающего вибрационные нагрузки и резкий перепад температур. Они используются для склеивания деталей оптики, а также для крепления элементов электро- и радиоаппаратуры к монтажным платам.

Клеи электро- и теплопроводные применяются для крепления деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов электронной и радиотехнической аппаратуры. Клеи являются двухкомпонентными.

Цианакрилатные клеи обладают влагостойкостью (30 сут при 40 °С и 98 %-ной влажности) и морозостойкостью (при -60 °С более 1 мес.).

Цианакрилатные композиции выдерживают многократное изменение температур от -60 до -80 °С (не менее трех термоциклов по 3 часа при каждом значении температуры), а также более жесткие термоудары (например, КМ-200, КМ-201 — более 200 термоударов при температуре от -196 до +20 °С на кварцевых пластинах, ТК-200, ТК-201 — 50 таких же термоударов).

Время схватывания клеев и прочность клеевого шва в значительной степени зависят не только от природы склеиваемого материала, но и от многих других факторов:

- температуры и влажности окружающей среды в процессе склеивания,

- от количества нанесенного клея,

- толщины зазора,

- чистоты поверхности,

- времени открытой выдержки клея

- прочих факторов.

Наилучшие результаты получаются при склеивании поверхностей с минимальным зазором (не более 0,1, мм) при температуре 20—25 °С и относительной влажности воздуха 55—75 %. Время открытой выдержки клея, на поверхности перед склеиванием минимально, но не более 20 с.

При склеивании поверхностей с зазором более 0,1 мм (до 0,3 мм), а также при низкой относительной влажности окружающей среды для ускорения отверждения рекомендуется использование активаторов, представляющих собой 10—15 %-ный раствор диметиланилина в летучем растворителе (ацетон, спирт, хлористый: метилен и др.). Активаторы применяются и при использовании клея для крепления радиоэлементов на платах путем создания обволакивающего слоя клея (КМ 203) по периметру детали.

Технология склеивания

Перед употреблением клей, хранившийся в холодильнике, оставляют в помещении до комнатной температуры, не нарушая упаковки. Перед вскрытием тары с ее поверхности тщательно удаляют сконденсировавшуюся влагу. Необходимо избегать попадания в клей веществ, способных вызвать его полимеризацию: воды, спиртов, щелочей, аминов, а также загрязненных предметов (палочек, кисточек и т. п.). Для нанесения клея следует применять чистые и сухие инертные материалы (полиэтилен, фторопласт и др.).

Поверхности, подлежащие склеиванию, предварительно обезжиривают ацетоном, спиртом или другим летучим растворителем. Через 5—10 мин после удаления растворителя на одну из поверхностей наносят клей (из расчета 1 капля на 5-6 см2), равномерно распределяя его стеклянной палочкой по всей площади склейки. Затем к клеевому слою плотно прижимают другую поверхность. Не рекомендуется изменять положение детали, когда начался процесс схватывания. Следует учитывать также, что большая прочность склейки достигается в более тонкой клеевом слое. Если клей используется для фиксирования деталей на плате в обволакивающем слое, то перед склейкой поверхность платы обрабатывается активатором. Через 5—10 мин после удаления растворителя производится склейка (наносится слой клея из колпачка упаковки по периметру соединения детали с платой).

Упаковка, хранение, транспортирование

Цианакрилатные клеи расфасовывают в чистые сухие полиэтиленовые флаконы с капельницами вместимостью 80, 130, 250 мл. Коэффициент заполнения флаконов не более 0,9.

Флаконы с клеем укладывают в картонные пачки, затем в ящики из гофрированного картона массой не более 10 кг. Допускается упаковка пачек с клеем в фанерные ящики. Клей в упаковке перевозят любым видом крытого автомобильного транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность продукта при температуре (0±5) °С. Допускается транспортирование клея при температуре не выше 20 °С в течение не более 1 суток. Клеи должны храниться в закрытой таре изготовителя (потребителя) в условиях, исключающих попадание влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре (0±5) °С.

Гарантийный срок хранения клеев — 6 мес, для клея МИГ — 1 год.

Технические характеристики

# Предел прочности клеевого шва при сдвиге, МПа

| Марка клея |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Условия испытания |
|  | Сталь-сталь | Температура прогрева, °С | Время прогрева, ч | Сталь-сталь |
| ТК-200 | 30—35 | 140 | 1 | 12—14 |
| ТК-201 | 30—35 | 140 | 1 | 10—12 |
| ТК-300 | 25—30 | 250 | 24 | 6—8 |
| ТК-301 | 25—30 | 250 | 24 | 6—8 |
| КМ-200 | 22—25 | 125 | 1 | 9—10 |
| КМ-201 | 20—24 | 125 | 1 | 9—10 |
| КМ-203 | 15—20 | 125 | 1 | 7—9 |
| * Предел прочности при отрыве при комнатной температуре ** Предел прочности при отрыве при температуре прогрева |

# Физико-механические свойства бытовых клеев

| Показатель | ЭЦА-ЭО | МИГ |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, сст | 3—20 | 20—120 |
| Время схватывания на стальных образцах при 20-25 °С, мин, не более | 1 | 3 |
| Температурный диапазон работы, °С | -60...+80 | -60... +125 |
| Предел прочности на стальных образцах при 20-25 °С, МПа |  |  |
|  | при отрыве | 20 | 20 |
|  | при сдвиге | 12 | 12 |

Рекомендации по выбору

| Клеи типа ТК | Образуют клеевое соединение, обладающее большой прочностью и теплостойкостью |
| --- | --- |
| Клеи типа КМ | Образуют более эластичное клеевое соединение, выдерживающее вибрацию и резкий перепад температур |
| Клеи МИГ, ЭЦА-ЭО | Бытового применения |

| Марка | Назначение |
| --- | --- |
| ТК-200, ТК-201 | для склеивания деталей в приборостроении; |
| КМ-200, КМ-201 | для приклеивания деталей оптики, работающих при низких температурах, для крепления элементов электро- и радиоаппаратуры; |
| КМ-203 | для крепления навесных радиоэлементов, микросхем, механических деталей, для крепления стоек, шайб, прокладок, монтажных жгутов и отдельных проводников к основаниям плат, выполненным из гетинакса, стеклотекстолита, металлов по лакированной поверхности; |
| ТК-300, ТК-301 | для крепления деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов аппаратуры, подвергающихся воздействию повышенных температур; |
| МИГ ЭЦА-ЭО | Применяются для склеивания стекла, хрусталя, фарфора, металлов, резины, различных пластмасс (кроме полиэтилена и фторопласта) и сочетаний этих материалов. |

Техника безопасности

Цианакрилатные клеи относятся к группе малотоксичных соединений. Однако они вызывают небольшое слезотечение, поэтому все работы по склеиванию рекомендуется проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции или на открытом воздухе. Вследствие мгновенной схватываемости и высокой клеящей способности, особенно живых тканей, следует беречь глаза и кожу рук от попадания клея.

Цианакрилатные клеи относятся к классу опасности 4 (малоопасные соединения, ГОСТ 12.1.007— 76), расфасовываются в полиэтиленовые флаконы с капельницами.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

При применении анаэробных клеев разрешается разливать продукты в чистую полиэтиленовую тару меньшей вместимости. Обратный слив продукта в тару изготовителя запрещается ввиду полимеризации продукта. Не допускается контакт с металлом и попадание металлических примесей во флакон с композицией.

# Пожаро-взрывоопасные характеристики

| Марка клея | Температура вспышки, °С | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-200 | 78 | 84 | 483 |
| КМ-200 | 80 | 83 | 484 |
| ТК-300 | 85 | 90 | 386 |
| ТК-201 | 79 | 80 | 482 |
| КМ-201 | 114 | 116 | 343 |
| ТК-301 | 95 | 100 | 376 |
| КМ-203 | 105 | ПО | 338 |

#### Физико-механические свойства клея и полимера

| Показатель | ТК-200 | КМ-200 | ТК-300 | ТК-201 | КМ-201 | ТК-301 | КМ-203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клей |
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | (!) |
| (Вязкость(10-6) при 20 °С, м2/с, не более | 20 | 20 | 20 | (1000-2000) | (1000-2000) | (300-1500) | (1000-2500) |
| Удельная масса | 1,05-1-06 | 1,05-1,06 | 1,05-1,06 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 | 1,25-1,27 |
| Коэффициент рефракции | 1,43-1,45 | 1,43-1,45 | 1,43-1,45 | 1,43-1,45 | 1,43-1,45 | 1,43-1,45 | ( |
| Температура замерзания, °С | -25 | -40 | -27 | -25 | -40 | -27 | -40 |
| Полимер |
| Удельная масса | 1,24-1,25 | 1,24-1,25 | 1,24-1,25 | 1,24-1,25 | 1,24-1,25 | 1,24-1,25 | 1,3 |
| Температура стеклования, °С | 102 | 20 | не определялась | 110 | 55 | не определялась | 17 |
| Удельное объемное электрическое соединение, Ом(м | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1010 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 20 °С на 1 мГц | 0,04-0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05-0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04-0,05 |
| Рабочий интервал температур, °С | от (60 до 130* | от (196 до +125 | от (60 до +250** | от (60 до +130* | от (196 до +125 | от (60 до +200** | от (60 до +125 |
| Время схватывания на стальных образцах при 20-25 °С? мин, не более | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| (!) непрозрачная вязкая жидкость от светло- до темно-желтого цвета * Выдерживает кратковременный нагрев до 200 °С ** Выдерживает кратковременный нагрев до 300 °С |

Предел прочности клеевого шва при отрыве,  МПа

| Марка клея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условия испытания |  |  |  |  |
|  | Сталь-сталь | Латунь-латунь | Алюминий-алюминий | Титан-титан | Латунь-фторопласт | Температура прогрева, °С | Время прогрева, ч | Сталь-сталь | Латунь-латунь | Алюминий-алюминий | Титан-титан |
| ТК-200 | 30-35 | 30-33 | 28-30 | 25-30 | 2-3 | 140 | 1 | 12-14 | 6-8 | 5-6 | 14-15 |
| ТК-201 | 30-35 | 30-33 | 15-18 | 25-30 | 1,5-2 | 140 | 1 | 10-12 | 5-7 | 5-7 | 14-15 |
| ТК-300 | 25-30 | 17-20 | 17-22 | 18-20 | 1,0-1,5 | 250 | 24 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 6-7 |
| ТК-301 | 25-30 | 15-18 | 15-20 | 15-18 | 1,0-1,5 | 250 | 24 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 6-7 |
| КМ-200 | 22-25 | 25-30 | 22-25 | 22-25 | 1,0-1,5 | 125 | 1 | 9-10 | 6-8 | 5-7 | 5-6 |
| КМ-201 | 20-24 | 15-18 | 12-14 | 15-18 | 1,0-1,5 | 125 | 1 | 9-10 | 3-5 | 3-5 | 4-5 |
| КМ-203 | 15-20 | 18-30 | 18-22 | 15-17 | ( | 125 | 1 | 7-9 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| * Предел прочности при отрыве при комнатной температуре ** Предел прочности при отрыве при температуре прогрева |

ПРОДУКИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000 г. Дзержинск, Нижегородская обл.

ФГУП “НИИ полимеров”

Телефоны: (8313) 27-10-52 (доб. 3-45), 27-10-63 (доб.3-60)

Факс: (8313) 27-10-81

E-mail: orr@nts.ru, Dolgopolov@niip.nnov.ru,  niip@kis.ru