УДК: 665.939 744.32: 62-762.422

Современные разработки НИИ полимеров в области реакционно-способных акриловых клеевых и герметизирующих материалов

Синеоков А.П., Хамидулова З.С., Аронович Д.А., Мурох А.Ф., Князев Е.Ф.

ФГУП «НИИ полимеров» им. акад. В.А. Каргина, г.Дзержинск

Нижегородской обл., E-mail: niip@kis.ru

Исследовано влияние олигомерной основы на свойства радикально-     отверждаемых акриловых клеев и герметиков.  Разработаны новые клеевые материалы для различных отраслей промышленности.

Реакционноспособные клеевые материалы (РКМ) представляют собой композиции на основе акриловых мономеров и олигомеров, которые отверждаются по механизму свободнорадикальной полимеризации и совмещают рекцию образования полимера с процессом склеивания. Невысокая вязкость мономерного клея улучшает затекаемость в микронеровности поверхности склеивания, а наличие в мономерах и олигомерах различных функциональных групп способствует образованию межфазных связей [1]. Такие клеевые материалы обладают длительной жизнеспособностью, высокой скоростью отверждения и повышенными прочностными показателями, технологичностью при применении.

К РКМ относятся анаэробные клеи и герметики, структурные, УФ- и термоотверждаемые акриловые адгезивы. Подходы к разработке и усовершенствованию РКМ, описанные нами в литературе[1-5], легли в основу созданных новых материалов, позволяющих автоматизировать и ускорить процессы сборки, повысить надежность и эксплуатационные свойства изделий в различных отраслях техники.

Основой большинства РКМ являются олигоуретан(мет)акрила-

ты, синтезированные на основе различных полиоксиалкилен-гликолей и олигобутадиенов с концевыми гидроксильными группами, 2,4-толуилендиизоцианата и моно(мет)акриловых эфиров пропиленгликоля (таблица 1). Регулируя функциональность, при-роду полиола и молекулярную массу олигомера можно существенно влиять на физико-механические свойства отвержденных полимеров (таблица 2).

Таблица 1

Свойства синтезированных олигоуретан(мет)акрилатов

| R[ОСОNHC6H3(CH3)NHOCOCH(CH3) CH2OCOC(R1)=CH2]n |  |  | Условное обозначение | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | R1 | n |  | Вязкость, при 40оС, мПа.с | nD20 | % мас. уретановых групп |
| CH2CH(CH3) [ OCH2CH(CH3)]33-35 | H | 2 | ОУМ-2000 | 15000- 20000 | 1,4790 | 6,1-6,6 |
| CH2[OCH2CH(CH3)]26-28 – CH[OCH2CH(CH3)] 26-28 – CH2[OCH2CH(CH3)]26-28  | Н | 3 | ОУМ-5000 | 25000- 40000 | 1,4720 | 4,0-4,5 |
|  (CH2CH=CHCH2)40-45  | H | 2 | СКМ-2000А | 20000- 40000 | 1,5181 | 6,2-6,7 |
|  (CH2CH=CHCH2)40-45  | CH3 | 2 | СКМ-2000М | 25000- 45000 | 1,5200 | 6,0-6,5 |
|  (CH2CH=CHCH2)50-60  | CH3 | 2 | СКМ-3000 | 30000- 50000 | 1,5069 | 4,4-4,9 |
| NHOC[OCH2CH(CH3)] 34-36  C6H3CH3 NHOC[OCH2CH(CH3)] 34-36  | CН3 | 2 | ОУМ-2 | 15000- 25000 | 1,4722 | 4,9-5,1 |
| NHOCO (CH2CH=CHCH2)50-60 C6H3CH3 NHOCO(CH2CH=CHCH2)50-60 | CН3 | 2 | ОУМ-6 | Более 500000 | 1,5239 | 3,2-3,8 |

Таблица 2

Свойства отвержденных уретан(мет)акрилатных олигомеров

| Наименование показателей | ОУМ-2000 | ОУМ-5000 | СКМ-2000А | СКМ-2000М | СКМ-3000 | ОУМ-2 | ОУМ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 1,45 | 1,2 | 6,9 | 3,2 | 2,7 | 0,8 | 1,9 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 | 50 | 68 | 45 | 99 | 60 | 128 |
| Модуль упругости при относительном удлинении 2,5%, МПа | 3,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 2,1 | 1,0 | 2,1 |

Используя синтезированные олигомеры были разработаны анаэробный адгезив Анатерм-114у для металлических резьбовых соединений с пассивирующими покрытиями с контролируемым соотношением прочности при страгивании и отвинчивании, анаэробные прокладки Анатерм-505Д, Анатерм-506 с высокой скоростью отверждения для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, трубных резьб) с целью использования в конвейерных производствах при сборке двигателей и других узлов автомобилей.

Таблица 3

###### Технические характеристики анаэробного герметика Анатерм-114у

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при 10 об/мин, мПа·с | 3000-6000 |
| Время достижения ручной прочности на резьбах М 10х1,5, мин | 3-8 |
| Момент страгивания на резьбах М 10х1,5, Н·м, не менее: через 1 ч через 3 ч через 24 ч | 5 8 12 |
| Момент отвинчивания на резьбах М 10х1,5 через 1-24 часа, Н·м | 3-12 |
| Момент страгивания/отвинчивания при (23 ±2)оС после выдержки резьбовых соединений в течение 1000 час, Н·м: -при 150С -в тосоле А-40 при 90С - в машинном масле М6зГ при 125С - в тормозной жидкости при 90С | 14/12 15/8 10/4 12/6 |

Таблица 4

# Технические характеристики анаэробных прокладок

| Наименование показателя | Анатерм-505Д | Анатерм-506 |
| --- | --- | --- |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,00,2) С (А/6/20), мПас (А/6/2), мПас | 15000-25000 80000-100000 | 40000-100000 200000-450000 |
| Время достижения ручной прочности на образцах из стали 45 и алюминиевых сплавов, мин | 20-40 | 10-20 |
| Прочность при равномерном отрыве на образцах из стали Ст.45 или алюминиевых сплавов, МПа - через 3 ч, не менее - через 24 ч, не более | 2 9 | 6 16 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 4 | 62 |
| Сохранение прочности, % от исходной, после воздействия: - тосола при 110оС в течение 130 ч - дизельного топлива при 110оС в течение 130 ч - машинного масла при 130оС в течение 130ч - бензина при 30оС в течение 30 сут. - температурного перепада от –60о до +150оС (10 циклов по 2 ч) - при температуре 40оС и относительной влажности 98 % в течение 30 сут. | 100 100 100 100 97 100 | 100 100 100 100 100 60 |

Было изучено влияние природы ОУМ при склеивании неорганического стекла с металлом под воздействием УФ-облучения, а также их влияние на прочностные свойства и прочность после термовлажностного воздействия (таблица 5).

Таблица 5

Влияние олигоуретан(мет)акрилатов на свойства отвержденных композиций

| Олигоуретан- (мет)акрилат | Прочность при равномерном отрыве, МПа |  |  | Твердость по Шору D, усл. ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходная | После камеры влажности в течение 72 ч при +60оС и 95 % влаги | После термоцикли- рования: +70оС/1 ч -30оС/ 1 ч (20 циклов) |  |
| ОУМ-1000 | 14,0 | 8,5 | 3,5 | 65 |
| ОУМ-2000 | 12,5 | 9,0 | 3,0 | 60 |
| ОУМ-3000 | 15,0 | 8,0 | 5,5 | 68 |
| ОУА-5000* | 9,0 | 5,5 | 2,5 | 45 |
| СКМ-2000М | 11,0 | 10,5 | 7,5 | 60 |
| ОУМ-3000 СКМ-2000М (2:1 мас.) | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 65 |

*ОУА - олигоуретанакрилат

Видно, что регулируя природу ОУМ можно повысить термо- и влагостойкость клеевых композиций.

На основании этих работ с одновременной модификацией композиций силановыми аппретами, реакционными разбавителями, подбором фотоинициатора и введением наполнителей были разработаны две марки РКМ УФ-отверждения (таблица 6) [6], которые нашли применение при сборке электронно-оптических считывающих устройств.

Таблица 6

Физико-механические свойства УФ-адгезивов

| ## Наименование показателей | ## Марка адгезива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Квант-402 | Квант-403 |
| Вязкость, мПас | 25000-30000 | 15000-20000 |
| Время отверждения, с | 5-15 | 10-20 |
| Усадка, % | 3,0-3,6 | 3,2-3,8 |
| Прочность при отрыве, МПа сталь-силикатное стекло сталь-органическое стекло | 15-20  | - 3-8 |
| Прочность при отрыве, МПа, после выдержки в камере влажности (+60оС, 95% влажн., 72 ч) | 14-18 | 1,5-5 |
| Прочность при отрыве, МПа, после термо- циклирования +70оС/1ч – 30оС/1ч (20 циклов) | 12-15 | 1-5 |

На основе синтезированных олигоуретанакрилатов (ОУА-6000, ОУА-2000) и активного разбавителя акрилата пропиленгликоля разработаны УФ-отверждаемые материалы для первичного и вторичного покрытия кварцевых световодов [7]. Свойства таких композиций приведены в таблице 7.

Таблица 7

Физико-механические показатели УФ-композиций марок 
Анатерм-402 и Анатерм-403

| # Наименование показателей | Анатерм-402 | Анатерм-403 |
| --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1130 | 1150 |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость бесцветного или слабо-желтого цвета |  |
| Вязкость при 25оС, мПас | 6500 | 7600 |
| Показатель преломления, nD20 | 1,47 | 1,50 |
| Предел прочности при растяжении,МПа | 1,5 | 21 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 109 | 12 |
| Модуль упругости при относительном удлинении 2,5%, МПа | 1,9 | 430 |

Одним из наиболее важных свойств РКМ, содержащих ОУМ, является высокая устойчивость клеевых соединений к действию ударных и вибрационных нагрузок. Это свойство клеев обеспечивается тем, что реакционноспособный ОУМ образует с метакриловыми мономерами при сополимеризации единую сеткоподобную структуру, олигомерная составляющая которой способна гасить ударные нагрузки. При этом зависимость ударной прочности клеевого соединения и прочности при равномерном отрыве от содержания ОУМ в композиции носит экстремальный характер с оптимумом концентрации 25-35% мас.

Ударная прочность по Изоду акриловых клеев, содержащих ОУМ, достигает 100 кДж/м2 и выше, причем она остается высокой и после воздействия на клеевой шов повышенной температуры (до 150оС). В отсутствие ОУМ в системе ударная прочность клеевого шва крайне низка из-за жесткости образующегося при отверждении полимера. При использовании немодифицированных олигомеров (не содержащих реакционноспособных двойных связей) наблюдаются также низкие значения ударной прочности (3-7 кДж/м2).

Высокие характеристики РКМ по эластичности клеевого шва могут быть достигнуты введением в их состав высокомолекулярных линейных каучуков, в частности, полиэфирполиуретанов или акриловых сополимеров бутилакрилата, акрилонитрила и метакриловой кислоты. Применение таких каучуков интересно тем, что, имея в структуре функциональные группы (сложноэфирные, нитрильные, карбоксильные, уретановые), они проявляют высокую адгезионную способность при склейке металлических поверхностей. При этом, при действии нагрузки на клеевой шов частицы каучука блокируют развивающиеся трещины, препятствуют их росту и разрушению клеевого слоя. На основе высокомолекулярных линейных каучуков с применением акриловых мономеров, модификаторов, наполнителей, инициирующей и стабилизирующей систем разработан термоотверждаемый адгезив для склеивания алюминия, в том числе без предварительной подготовки поверхности, с высокой прочностью при отслаивании, (таблица 8).

Таблица 8

Свойства термоотверждаемого адгезива для склеивания алюминия*

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Компонентность | однокомпонентный |
| Прочность при отслаивании Al-Al (Т-peel), Н/м, | 9000-11000 |
| Прочность при сдвиге Al-Al, Н/мм2 | 11-13 |
| Потеря прочности после 30 коррозионных циклов(5%-ный водный солевой раствор и камера влажности: 50оС, 98% влажность) | не более 20% от исходной |

*Режим отверждения – 120оС-30 мин +165оС-30 мин

Полученные результаты были использованы также при разработке клеев-компаундов, предназначенных для ремонта металлических конструкций при обычных и отрицательных температурах. Были исследованы различные клеевые композиции на основе смесей олигоуретанакрилатов (ОУМ-1000 и МТМ) и синтезированных эпоксиакрилатов на основе эпоксидных смол ЭД-20(ОЭА-ЭД20), ЭД-22(ОЭА-ЭД22), бутилглицидилового(ЭДБ) и фенилглицидилового (ЭДФ) эфиров (табл.9).

Таблица 9

Свойства клеевых композиций, содержащих модифицированные эпоксиды

| ## Основа композиции | Наименование показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время схваты- вания, мин, при -10оС | Прочность при равномерном отрыве, МПа* |  | Твердость по Бринеллю, МПа | Предел прочности на изгиб, МПа | Предел прочности на сжатие, МПа |
|  |  | через 5 ч при –10оС | через 1/3 сут. при –10оС |  |  |  |
| ОУМ-1000 | 30 | 13,0 | 22,0/25,0 | 55 | 24 | 50 |
| ОУМ-1000 ОЭА-ЭД22 (1:1) | 30 | 11,4 | 17,0/19,2 | 75 | 33 | 82 |
| ОУМ-1000 ОЭА-ЭД20 (1:1) | 25 | 10,4 | 18,0/20,4 | 73 | 39 | 97 |
| ОУМ-1000 ОЭА-ЭДФ (1:1) | 10 | 12,6 | 17,0/20,6 | 90 | 30 | 74 |
| Аддукт МТМ ОЭА-ЭДБ (1:1) | 10 | 12 | 17,8/23,4 | 100 | 27 | 80 |
| Аддукт МТМ и ОЭА-ЭДФ (1:1) | 25 | 10,3 | 15,0/24,0 | 105 | 34 | 63 |

* Испытания проводились на образцах из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ14760

С использованием полученных результатов, а также выбором оптимального наполнителя, стабилизатора, инициирующих систем и других модифицирующих добавок были разработаны наполненные двухупаковочные клеи-компаунды, отверждающиеся как при положительных, так и при отрицательных температурах (табл. 10).

Таблица 10

# Свойства быстроотверждающихся клеев-компаундов

| ## Наименование показателя | Анатерм-217М | Анатерм-218 |
| --- | --- | --- |
| Время схватывания, мин при –10оС при +20оС | 20-30 0,5-2 | 20-40 0,5-1 |
| Прочность при равномерном отрыве на образцах из стали 12Х18Н10Т, МПа, через 5 ч/ 48 ч при –10оС 5 ч/ 48 ч при –20оС 20 мин/ 24 ч при + 20оС | 10-15 / 22-27 5-8 / 15-25 12-17 / 25-35 | 12-15 / 20-25 5-7 / 15-20 10-15 / 25-30 |
| Прочность при равномерном отрыве на ст.12Х18Н10Т, МПа, после выдержки - при100оС в течение 1000 ч - в воде при 25оС в течение 1000 ч - в 3% растворе NaСl течение 1000 ч | 25 10 9 | 36 26 22 |
| Усадка при отверждении при –10оС, % не более | 0,4 | 0,2 |
| Твердость по Бринеллю, МПа после - отверждения при –10оС в течение 48 ч - выдержки в воде при 25оС 1000 ч - выдержки в 3% растворе NaСl 1000 ч | 60 50 40 | 80 76 74 |
| Прочность при сжатии, МПа, | 60 | 70 |
| Прочность при изгибе, МПа | 19 | 35 |
| Водопоглощение при выдержке в воде 1000 ч при 25оС, % | 1,4 | 0,6 |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом.см | 8,5.1011 | 1,4.1012 |
| #### Тангенс угла диэлектрических потерь | - | 0,05 |
| #### Диэлектрическая проницаемость | - | 6,8 |

Характерной особенностью этих марок является отличная стабильность свойств во времени, высокие скорости отверждения и адгезионные характеристики. Так, 50%-ная прочность соединения достигается при 20-25оС за 10-20 минут, что и позволяет проводить срочные ремонты техники в полевых условиях.

Таким образом, проведенные исследования позволили создать новые клеевые материалы для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности.

Литература

- Л.М.Притыкин, Д.А.Кардашов, В.Л.Вакула «Мономерные клеи», М. Химия. 1988.

- А.П.Синеоков, З.С.Хамидулова, Д.А.Аронович «Структурные акриловые клеи» // Пластич. массы. 2006. № 2. С. 52-56. № 3. С. 46-49.

### А.П.Синеоков, З.С.Хамидулова, Д.А.Аронович «Акриловые УФ-отверждаемые покрытия для стеклянных светопроводящих волокон» // Пластич. массы. 2005. № 11. С. 16-28.

### Д.А.Аронович, А.Ф.Мурох, А.П.Синеоков «Термостойкие анаэробные герметики и клеи» // Пластич. массы. 2006. № 6. С. 37-41.

### А.П.Синеоков, Д.А.Аронович, А.Ф.Мурох, З.С.Хамидулова «Механизм инициирования отверждения анаэробных адгезивов» // Пластич. массы. 2007. ( в печати)

- Междунар. заявки WO2005/049755 и WO2005/049756 “УФ-отверждаемая клеевая композиция, оптическая считывающая головка с ее использованием и оптическое записывающее/воспроизводящее устройство, включающее оптическую считывающую головку.” Д.А.Аронович, В.В. Гузеев, В.Б.Мозжухин, А.П.Синеоков, Н.А.Устюжанцева, З.С.Хамидулова, Choi Y.S, Kim H.T., Do H.N., Park S.H.

- Патент 2245351 Россия 2005. В.В. Гузеев, Ю.С. Милявский, С.М. Павликова, И.П. Рогачева, А.П. Синеоков, З.С.Хамидулова, В.В.Щербаков. «Состав для покрытия кварцевого оптического волокна и волоконный световод с этим покрытием.» Бюлл.изобр. № 3. 2005.